＜附表1＞ 機車用安全帽檢測結果彙整表

| 編號 | 廠牌 規格 型號 | 生產廠場或進口商 (含地址) | 購買地點 | 價格（元） | 產地 | 檢測結果 | 不合格項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASIA 普通型半露臉式 57~60cm A-608 | 長進製帽興業股份有限公司 台南縣永康市中山北路262號 | 翔舜汽車百貨精品店 台南縣永康市鹽行里中正路471號 | 350 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 2 | Hipor 普通型半罩式 57~60cm 19 | 健倫塑膠工業有限公司 台南縣仁德鄉二仁路一段156號 | 富源帽店 台南市崇善里中華東路3段1號 | 200 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 3 | GiD 普通型半露臉式 57~60cm 915 | 商楊實業有限公司 台南市安吉路一段290巷32弄82號 | 富源帽店 台南市崇善里中華東路3段1號 | 200 | 台灣 | 不合格 | 衝擊吸收性 1.帽殼破裂寬度＞2mm。 2.衝擊吸收＞300G。 |  |
| 4 | eVO 普通型露臉式 57~60cm CA-310 | 智同企業有限公司佳里廠 台南縣佳里鎮忠孝路318號 | 正智安全帽專賣店 台南縣永康市復興路302號1樓 | 350 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 5 | 智同 普通型半罩式 57~60cm CA-019 | 智同企業有限公司佳里廠 台南縣佳里鎮忠孝路318號 | 正智安全帽專賣店 台南縣仁德鄉中正路818號 | 199 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 6 | THH 普通型半罩式 T-113 57~60cm | 東和興實業股份有限公司 台南縣歸仁鄉南興村文化街3段307號 | 衛星五金行 台南市開元路281號 | 250 | 台灣 | 不合格 | 保持試驗 （頭盔脫落） |  |
| 7 | m2R 普通型半露臉式 57~60cm TA-099 | 得安股份有限公司義林廠 台南縣仁德鄉新田村義林路93號 | 衛星五金行 台南市開元路281號 | 300 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 8 | SHOW 普通型半罩式 57~60cm 004 | 松隆安全帽股份有限公司 台南縣歸仁鄉南潭三街115號 | 德川行 台南縣永康市網寮里中山南路718號1樓 | 250 | 台灣 | 不合格 | 保持試驗 （頭盔脫落） |  |
| 9 | CT☆R 普通型半露臉式 57~60cm 130 | 松隆安全帽股份有限公司 台南縣歸仁鄉南潭三街115號 | 德川行 台南縣永康市網寮里中山南路718號1樓 | 250 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 10 | 華泰 普通型半罩式 K-822 50~54cm | 華泰安全帽有限公司 台南市城西街3段663巷71號 | 天美安全帽專賣店 台南縣永康市復興路57號 | 350 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 11 | GP-5 普通型半露臉式 57~60cm KC-033 | 坤成實業廠股份有限公司 台南縣仁德鄉中山路113號 | 天美安全帽專賣店 台南縣永康市復興路57號 | 600 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 12 | TOMACAT 普通型露臉式 K-805 57~60cm | 華泰安全帽有限公司 台南市城西街3段663巷71號 | 文賢帽子行 台南市青年路240號 | 600 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 13 | Super THH 普通型半罩式 T-112 57~60cm | 東和興實業股份有限公司 台南縣歸仁鄉南興村文化街3段307號 | 文賢帽子行 台南市青年路240號 | 200 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 14 | ANDES 普通型半露臉式 54~57cm 108M-A | 隆輝安全帽有限公司 台南縣永康市大灣路1020巷33號 | 應成什貨店 台南縣永康市大灣路716號 | 350 | 台灣 | 不合格 | 衝擊吸收性 衝擊吸收＞300G） 保持試驗 頭盔脫落 |  |
| 15 | GP-5 普通型露臉式 54~57cm KC-303 | 坤成實業廠股份有限公司 台南縣仁德鄉中山路113號 | 文賢帽子行 台南市青年路240號 | 550 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 16 | ASIA 普通型全面式 57~60cm A-801 | 長進製帽興業股份有限公司 台南縣永康市中山北路262號 | 翔舜汽車百貨精品店 台南縣永康市鹽行里中正路471號 | 550 | 台灣 | 合格 | － | 附護目鏡 |
| 17 | PENGUIN 普通型全面式 57~58cm PN-911 | 金永隆實業股份有限公司 台南市中華西路一段83號1樓 | 應成什貨店 台南縣永康市大灣路716號 | 1300 | 台灣 | 合格 | － | 附護目鏡 |
| 18 | SY 普通型全面式 57~60cm 801 | 商楊實業有限公司 台南市安吉路一段290巷32弄82號 | 天美安全帽專賣店 台南縣永康市復興路57號 | 500 | 台灣 | 合格 | － | 附護目鏡 |
| 19 | VR-1 普通型全面式 57~60cm TA-500 | 得安股份有限公司義林廠 台南縣仁德鄉新田村義林路93號 | 德川行 台南縣永康市網寮里中山南路718號1樓 | 550 | 台灣 | 合格 | － | 附護目鏡 |
| 20 | ANDES 普通型全面式 57~60cm 791 | 隆輝安全帽有限公司 台南縣永康市大灣路1020巷33號 | 應成什貨店 台南縣永康市大灣路716號 | 490 | 越南 | 合格 | － | 附護目鏡 |

註1：騎乘機車用防護頭盔檢測項目：構造、外觀、衝擊吸收性、耐穿透性、頥帶強度、保持試驗、材料、周圍視界、質量、標示及資訊。

註2：檢測項目略述：

- 構造：以目視及觸感檢查，以尺測定突出物及尺度。

- 外觀：以目視檢查帽殼、頥帶、內襯等。

- 衝擊吸收性：安全帽固定後，自規定高度（普通型全面式170cm；半罩、半露臉、普通型露臉式183cm）經由落下裝置引導自由掉落，其所得數值不得產生300G以上之衝擊加速度，且於產生150G以上之衝擊加速度時，其持續時間應在4ms以下，及檢視受衝擊後之帽殼有無破裂，如破裂其破裂寬度不得大於2mm。

1G=9.8m/sec2;ms=10-3s（毫秒）

- 耐穿透性：將安全帽放置於標準頭型上，以3kg鋼錐自規定高度（普通型全面式2000mm；半罩、半露臉、普通型露臉式1000mm）垂直自由落下衝擊待測安全帽，鋼錐不得接觸標準頭型表面。

- 頥帶強度：將安裝安全帽之標準頭型放置在試驗台上，在頥帶系統掛上吊鉤後加105kgf荷重，放置2分鐘後，測量其伸長度，試驗後，頤帶不得自安裝處脫離或損傷，且不得有自帽殼頂端至頤帶下端垂直距離25mm以上之伸長。

- 保持試驗（防翻脫試驗）：待測安全帽之頥帶及戴具確實佩戴於人頭模型，使10kg之掉落重錐由0.5m高度由導引裝置引導掉落，試驗後，安全帽不得脫落，且其保持裝置不得產生裂痕、變形或斷裂。

- 材料：帽殼、吸收衝擊內襯、頥帶及戴具等材料在正常情況使用時應具有耐久性，且功能須符合規定之功能項目。

- 周圍視界：待測安全帽置於人頭模型上，在中心平面點處測定周圍視界角，安全帽周圍視界與中心平面兩側夾角至少各為105°且上下視界亦能充分保持。

- 質量：以秤量測，實際質量不得超過標稱重量±50g。

- 標示及資訊：依規定標示規定項目。

RXXXXXX

註3:購買安全帽及護目鏡請認明商品本體須貼有「商品檢驗標識」(樣式為               或               )。

＜附表2＞ 護目鏡檢測結果彙整表

| 編號 | 廠牌 規格 型號 | 生產廠場或進口商 (含地址) | 購買地點 | 價格（元） | 產地 | 檢測結果 | 不合格項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆輝 面甲型按扣式 110 | 隆輝安全帽有限公司 台南縣永康市大灣路1020巷33號 06-2728270 | 隆輝安全帽有限公司 台南縣永康市復興路102號 | 80 | 越南 | 合格 | － |  |
| 2 | 商楊 面甲型按扣式 B25 | 商楊實業有限公司 台南市安吉路一段290號2弄82號 06-2455651 | 天美安全帽專賣店 台南縣永康市復興路57號 06-2724821 | 100 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 3 | 智同 面甲型按扣式 V4-1 | 智同企業有限公司 台南縣佳里鎮忠孝路318號 06-7211000 | 天美安全帽專賣店 台南縣永康市復興路57號 06-2724821 | 80 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 4 | 智同 面甲型按扣式 V4-3 | 智同企業有限公司 台南縣佳里鎮忠孝路318號 06-7211000 | 天美安全帽專賣店 台南縣永康市復興路57號 06-2724821 | 100 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 5 | 健倫 面甲型按扣式 無 | 健倫塑膠工業有限公司 台南縣仁德鄉二仁路一段156號 06-2669158 | 英沛特安全帽專賣店 台南市中華東路二段72號 06-2361509 | 100 | 台灣 | 不合格 | 金屬零件耐蝕性 （有銹蝕現象） |  |
| 6 | 凱一 面甲型按扣式 無 | 凱一實業社 台南市中華東路三段389號15樓之二 06-2502075 | 三星機車精品百貨 台南市健康路一段429號 06-2618116 | 200 | 台灣 | 不合格 | 金屬零件耐蝕性 （有銹蝕現象） |  |
| 7 | 得安 面甲型按扣式 無 | 得安股份有限公司 台南縣仁德鄉新田村新田二街216號 06-2706306 | 三星機車精品百貨 台南市健康路一段429號 06-2618116 | 100 | 台灣 | 合格 | － |  |
| 8 | PENGUIN 頭盔型 PN-910 灰色 | 金永隆實業股份有限公司 台南市中華西路一段83號1樓 | 應成什貨店 台南縣永康市大灣路716號 | － | 台灣 | 合格 | － | 附於騎乘機車用防護頭盔編號17 |
| 9 | 隆輝 頭盔型 791 透明 | 隆輝安全帽有限公司 台南縣永康市大灣路1020巷33號 | 應成什貨店 台南縣永康市大灣路716號 | － | 越南 | 合格 | － | 附於騎乘機車用防護頭盔編號20 |
| 10 | ASIA 頭盔型 灰色 | 長進製帽興業股份有限公司 台南縣永康市中山北路262號 | 翔舜汽車百貨精品店 台南縣永康市鹽行里中正路471號 | － | 台灣 | 合格 | － | 附於騎乘機車用防護頭盔編號16 |
| 11 | 見信 頭盔型 透明 | 見信實業股份有限公司 台南市義安街66號 | 天美安全帽專賣店 台南縣永康市復興路57號 | － | 台灣 | 合格 | － | 附於騎乘機車用防護頭盔編號18 |
| 12 | 得安 頭盔型 灰色 | 得安股份有限公司義林廠 台南縣仁德鄉新田村義林路93號 | 德川行 台南縣永康市網寮里中山南路718號1樓 | － | 台灣 | 合格 | － | 附於騎乘機車用防護頭盔編號19 |

註1：騎乘機車用防護頭盔所附護目鏡檢測項目：外觀、平行度、屈光力、透明度、周圍視界、                                  耐熱性、耐寒性、強度、構造、金屬零件耐蝕性、標示。

註2：檢測項目略述：

- 外觀：以目視檢查眼睛保護具成品及組件。

- 平行度：用自動瞄準器或鏡片測驗儀測定，測試時應在0.16稜鏡屈光度以下。

- 屈光力：用自動瞄準器或鏡片測驗儀測定。

- 透明度：用光電受光器測試其視感透過度，其視感透過率應在80﹪以上（如標示註明”限白天使用者”其視透感應在50﹪以上而未滿80﹪）。

- 周圍視界：待測安全帽置於人頭模型上，在中心平面點處測定周圍視界角。

- 耐熱性：浸泡在60℃熱水中10分鐘後立即放入4℃冷水經10分鐘後取出在常溫乾燥後檢查有無異常現象。

- 耐寒性：放在-20℃低溫箱中保持4小時後，實施強度試驗。

- 強度試驗：以CNS 2396「騎乘機車用防護頭盔」附錄4第8.6.4節規定之方法、以鋼錐自規定高度垂直自由落下衝擊待測眼睛防護具。

- 構造：構造應能滿足規定事項。

- 金屬零件耐蝕性：將金屬零件浸泡於含有10%(質量百分比)之煮沸食鹽水中15 分鐘後立即浸泡於常溫10%食鹽水中15 分鐘後取出，不必揩乾水分即擱放在常溫下24 小時。然後用微溫熱水將此金屬零件洗淨乾燥後用目視檢查有無腐蝕痕跡。

- 標示：依規定標示規定項目。