標準檢驗局發布市售「寢具」檢測結果不合格商品圖樣

| 編號 | 品名 | 圖樣 | 不符合情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 十分滿意寢具超值組 格調雙人 |  | 實際纖維成分與標示不符: 標示(兩用被)：裡布:棉100% 檢驗值：裡布:聚酯纖維100% |
| 8 | 木醣醇涼被 |  | 附縫標籤之洗燙處理方法缺少乾洗圖 |
| 12 | VR優質印花雙人床包組 |  | 實際纖維成分與標示不符: 標示：聚酯纖維80%、棉20% 檢驗值： 枕套:棉50.6%、尼龍49.4% 床包:棉50.9%、尼龍49.1% |
| 14 | TTC竹炭涼被 |  | 1、實際纖維成分與標示不符 標示： 填充物:聚酯纖維70%、竹炭聚酯纖維30% 檢驗值： 填充物:聚酯纖維61.2%、嫘縈38.8% 2、偶氮色料:不符合(紅色布:49mg/kg) |