105年度「卡式瓦斯罐」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	規格/型號	產地	進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	單價 / (元)	標示查核結果	品質項目 / 檢測結果
1	御膳坊 / 卡式瓦斯罐	御膳坊/ / 018S02001(貨號)	韓國	亮宏實業有限公司 / 台南市永康區中山南路467巷1號 / 電話: (06)2316000	寶璽百貨有限公司 / 高雄市三民區港東里林森一路286號 / 電話: (07)2351609	39	○商品檢驗標識 / T63593 / ○中文標示	總評: ○ / ○氣密試驗 / ○耐壓試驗
2	FIRE BIRD火鳥 / 卡式瓦斯罐	火鳥/ FBK-220	韓國	三元國際開發有限公司 / 雲林縣斗六市鎮東路360號1F / 電話: (05)5373422	急地企業有限公司 / 高雄市前鎮區瑞隆路250號1樓 / 電話: (07)7218792	39	○商品檢驗標識 / T63618 / ○中文標示	總評: ○ / ○氣密試驗 / ○耐壓試驗
3	妙管家 / 通用瓦斯罐	妙管家/HKG-009	韓國	達雅企業股份有限公司 / 台中市大里區忠孝路182號 / 電話: (04)24954866	特力屋股份有限公司鳳山分公司 / 高雄市鳳山區瑞隆東路99號 / 電話: (07)5360677	43	○商品檢驗標識 / T51068 / ○中文標示	總評: ○ / ○氣密試驗 / ○耐壓試驗
4	卡式瓦斯罐	怡家寶/ KP-889	韓國	啟是企業有限公司 / 高雄市三民區永吉街24號2樓 / 電話:0800098667	台灣糖業股份有限公司 / 高雄市楠梓區土庫一路60號 / 電話:(07)3537853	29	○商品檢驗標識 / T73115 / ○中文標示	總評: ○ / ○氣密試驗 / ○耐壓試驗
5	卡式瓦斯罐	祝興旺/ SW-888	韓國	三元國際開發有限公司 / 雲林縣斗六市鎮東路360號1F / 電話: (05)5373422	10元的店 / 高雄市大社區中山路309號 / 電話：(無)	29	○商品檢驗標識 / T63618 / ○中文標示	總評: ○ / ○氣密試驗 / ○耐壓試驗

說明：「○」 表示符合

備註：
品質檢測項目：依據CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」（90年版）檢測「氣密試驗」及「耐壓試驗」。
1. 氣密試驗：放置容器於48~50℃水槽中，時間30分後，目視確認瓦斯罐氣密接合處及容器本體未洩漏，使消費者在使用瓦斯罐時具備氣密及不得漏氣之安全性。
2. 耐壓試驗：確保瓦斯罐其容器結構強度及厚度均能符合測試規定，使消費者在瓦斯罐貯存及使用時之安全。
1. 變形測試：以水壓加至1.3MPa狀態下保持30秒，用目視查看容器各部位是否有變形發生及漏氣。
2. 破裂試驗：水壓加至1.5MPa狀態下保持30秒，用目視查看容器各部位是否有破裂情形及漏氣。
標示查核，查核項目為：依據CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」（90年版）及商品檢驗法「商品檢驗標識」及「中文標示」。
商品檢驗標識：
圖例：
成品之標示：
1. 容器名稱及適用爐具
2. 容器之裝卸方法要領應標示於明顯處
3. 容器之保管應注意事項
4. 使用完容器之處理注意事項
5. 容器的使用方法及注意事項
6. 灌裝於容器內燃料種類、重量及有關事項
7. 灌裝公司名稱或其代號
8. 經銷商（或進口商）公司名稱
9. 灌裝瓦斯日期（年月日）
10. 容器製造商名稱及製造日期（年月）或批號
本次檢驗每種樣品各購樣15件，檢驗件數共75件，檢測結果為：
品質檢測部分
1. 氣密試驗：全數符合規定。
2. 耐壓試驗：全數符合規定。
標示檢查部分
1. 商品檢驗標識：全數符合規定。
2. 中文標示：全數符合規定。