105年「塑膠娃娃玩具」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	規格/ / 型號	產地	製造廠商(委製商) / (含地址、電話)	進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	炫彩生日願望芭比	CFF47	印尼	委製商： / MATTEL ASIA PACIFIC / SOURCING LIMITED, / 11/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CENTRE, HARBOUR CITY TSIMSHATSUI KOWLOON / HONG KONG	麗翔股份有限公司 臺北市內湖區陽光街321巷60號 02-87978598	新光三越信義新天地A8館-鼎美玩具 臺北市信義區松高路12號5樓 02-7723-1938	849	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
2	冰雪奇緣娃娃-互動合唱艾莎	JA31078	中國 / 大陸	委製商： / JAKKS PACIFIC (HK) LTD / 12/F, WHARF T&T CENTRE, 7 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG	香港商振光玩具有限公司台灣分公司 臺北市大同區鄭州路139號10樓 02-25539369	新光三越信義新天地A8館-鼎美玩具 臺北市信義區松高路12號5樓 02-7723-1938	2,399	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
3	小美樂娃娃系列	PL51258	中國 / 大陸	WORLD TOYS / NO.6 WEST 5TH STREET, SCIENCE AND TECHNOLOGY ROAD, SILVER LAKE INDUSTRIAL AREA, QINGXI TOWN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA	麗嬰國際股份有限公司 臺北市內湖區南京東路6段346號5樓 02-27955120	新光三越信義新天地A8館-麗嬰國際 臺北市信義區松高路12號5樓 (02)2729-3518	950	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」：
4	模型玩具	DA847	中國 / 大陸	委製商： / DARON WORLDWIDE TRADING INC. / 24 STEWART PLACE, UNIT4 FAIRFIELD, NEW JERSEY 07004-1631 U.S.A.	樺客事業股份有限公司 臺北市松山區民生東路4段55巷8號1樓 02-27152800	太平洋崇光百貨(股)公司忠孝店-樺客 臺北市大安區忠孝東路4段45號10樓 02-2776-5555	690	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
5	兒童玩具	ST-2601	中國 / 大陸	佳寶玩具有限公司 / 廣東省澄海區西門大湖工業區7巷8號	聯昇興業有限公司 新北市五股區五工六路60號5樓 02-89903799	TOY WORLD中和環球門市 新北市中和區中山路3段122號3樓331櫃 02-82216179	999	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
6	可愛POPS串珠-MIMI娃娃組	MI14550	韓國	委製商： / MIMI WORLD CO., LTD / NO. 30, BEOLMAL-RO, 102BEON-GIL, DONGAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA / 82-31-4252304	伯寶行股份有限公司 新北市新莊區新樹路268巷18號 02-22027999	TOY WORLD中和環球門市 新北市中和區中山路3段122號3樓331櫃 02-82216179 / 1,199	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
7	娃娃玩髮組	5F61343	中國 / 大陸	GIGO TOYS FACTORY LTD / 1202 HOUSTON CENTRE, 63 MODY ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司 臺北市中山區新生北路2段28巷1號 0800-018098 / 玩具反斗城TOYSRUS中和環球門市 新北市中和區中山路3段122號3樓 02-22263500	699	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
8	露比娃娃珠光寶氣	WI-DF 8014	中國 / 大陸	德發實業有限公司 / 揭陽市揭東月城德橋工業區	萬榮玩具有限公司 臺北市大同區哈密街70-3號 02-25952258	玩具反斗城TOYSRUS中和環球門市 新北市中和區中山路3段122號3樓 02-22263500	399	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
9	塑膠合金玩具	86410	中國 / 大陸	SHEN ZHEN RU HONG TOY CO., LTD / 18F, 1808 ROOM, ZHONG NAN GE, ZHONGYZNG GARDEN NO. 5051, CHAI TIAN R.D. SHENZHEN. GD.	如虹興貿易有限公司 新北市汐止區汐平路2段28-2號 02-26473031	玩具反斗城TOYSRUS中和環球門市 新北市中和區中山路3段122號3樓 02-22263500	599	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 材料標示內含塑膠及合金，惟商品並無合金 / 成分。	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」： / 軟塑膠(鞋子)： / DBP:0.72%、 / DEHP:1.33%、 / DINP:0.12% / 總和：2.17%>0.1%
10	冰雪奇緣之驚喜連連-安娜公主	B5166AC20	中國 / 大陸	委製商： / HASBRO FAR EAST LTD / RM 1308 WORLD COMMERCE CENTRE HARBOUR CITY T.S.T. KOWLOON, HONG KONG / 852-27368373	台灣孩之寶有限公司 臺北市中山區復興南路1段2號4樓 0800-058585	誠品生活(股)公司站前分公司-FUNBOX TOY 臺北市中正區忠孝西路1段47號A039臺北站前專櫃 02-66328168	539	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
11	塑膠合金玩具	YX003	中國 / 大陸	LEADER TOYS COMPANY LTD / ROOM 603, THE FIFTH BUILDING, YI DU DI JING SMALL AREA CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA	億企實業有限公司 臺北市松山區八德路4段115號2樓 02-27663941	奐迪實業社(玩具批發) 新北市土城區金城路3段293號 02-22631131	126	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 材料標示內含塑膠及金屬，惟商品並無金屬 / 成分。	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」： / 1.軟塑膠(臉)： / DEHP:18.45%>0.1% / 2.軟塑膠(手腳)： / DEHP:0.08%、 / DINP:0.13% / 總和：0.21%>0.1% / 3.軟塑膠(鞋子)： / DBP:0.12%、 / DEHP:1.63%、 / DINP:0.54% / 總和：2.29%>0.1%
12	塑膠玩具	CHQJ026	中國 / 大陸	委製商： / GO TOP TOYS CO., LTD / 1427 TRANS HONG KONG COMM / BLDG 41-43 CAR NARVON RD TST KL H.K.	金大原有限公司 新北市新莊區新北大道4段346-3號 02-85220038	文泫生活館有限公司 / (小北百貨康定店) 臺北市萬華區康定路338號1樓 02-89788502	160	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 材料標示內含塑膠及金屬，惟商品並無金屬 / 成分。	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」： / 1.軟塑膠(臉)： / DEHP:3.75%、 / DINP:3.06 / 總和：6.81%>0.1% / 2.軟塑膠(手腳)： / DBP:0.18%、 / DEHP:1.10% / DINP:1.16% / 總和：2.44%>0.1%
13	塑膠玩具	FD-185	中國 / 大陸	委製商： / JIAMEI (H.K.) CO., / RM1103 YU SUNG BOON DINGLL TH VOCUX ROAD CENTRAL H.K.	鑫大原實業社 新北市新莊區新北大道4段346-3號 02-85220038	藍與天童裝行 / (雙藍童裝) 臺北市萬華區康定路346號1~2樓 02-23063526	500	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」： / 1.軟塑膠(臉)： / DEHP:4.91%>0.1% / 2.軟塑膠(手腳)： / DEHP:17.13%>0.1%
14	娃娃	99370	中國 / 大陸	柏樂榮玩具 / 汕頭市澄海區鳳翔街道東湖工業區中段3樓	大創實業有限公司 臺中市北區梅川西路3段35巷36號 04-23593292	億萬里股份有限公司 / (廣州店) 臺北市萬華區廣州街207號1-5樓 02-23027683	199	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
15	娃娃套裝	1031216146001	中國 / 大陸	KIDMATE KING INDUSTRY CO., LTD / CHENGHAI DISTRICT, GUANGDONG PROVINCE, EAST LAKE INDUSTRIAL PARK	孩子王實業股份有限公司 苗栗縣頭份鎮中華路1381號 037-695205	東東百貨企業有限公司(東東玩具城) 臺北市大同區太原路54號 02-25561661	472	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.製造商地址無門牌號。 / 2.材料標示內含塑膠及金屬，惟商品並無金屬成分。 / 3.不適合3歲以下使用之警告標誌，其圓圈及斜線顏色不正確。 / 4.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
16	DOC醫生娃娃	GPH90039	中國 / 大陸	GIOCHI PREZIOSI H.K. LTD / 42/F & 43/F, MANHATTAN PLACE, 23 WANG TAI ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.	巨崗洋行股份有限公司 臺北市中山區中山北路3段47號4樓402 02-25988031	東東百貨企業有限公司(東東玩具城) 臺北市大同區太原路54號 02-25561661	1,039	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 未標示使用方法或注意事項。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
17	塑膠玩具	CF111126	中國 / 大陸	YIFA TOYS / NO.69 JIANGDOSIQU YIWU ZHENJIANG / 0754-86989525	佳發洋行 新北市樹林區俊英街82-1號 02-22963006	一東玩具業有限公司 臺北市大同區長安西路202號 02-25565274	199	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」： / 1.軟塑膠(臉)： / DEHP:15.01%>0.1% / 2.軟塑膠(手腳)： / DBP:0.06%、 / DEHP:1.54%、 / DINP:0.09% / 總和：1.69%>0.1% / 3.軟塑膠(鞋子)： / DEHP:0.92%、 / DINP:1.61% / 總和：2.53%>0.1%
18	俏皮寶貝POPO-CHAN	AI322	中國 / 大陸	委製商： / People株式會社 / 日本東京都中央區東日本橋2-15-5	唯可有限公司 臺中市西屯區西屯路3段90-30巷6號 04-24520663	上誼文化實業股份有限公司 臺北市中正區重慶南路2段75號 02-23913384	1,343	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.成分(PVC)無中文標示(聚氯乙烯)。 / 2.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
19	塑膠玩具	S1015/ / S1015A	中國 / 大陸	TOP WORLD MARKETING CO. / 557-559 NATHANRD, 16/F, BLOCK, KOWLOON, HONG KONG	卡諾國際實業有限公司 新北市中和區莊敬路36號 02-82610005	財星百貨商行(萬客福百貨廣場) 新北市永和區永平路81巷4號 02-22311616	49	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.未標示適用年齡。 / 2.製造商名稱、地址與原廠標示不符。 / 3.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ● / ●「物理性測試」： / 玩具配件可沒入小物件筒 / ○「耐燃性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」： / 1.軟塑膠(臉)： / DBP:0.05%、DEHP:8.36%、 / DINP:0.84% / 總和：9.25%>0.1% / 2.軟塑膠(鞋子)： / DBP:0.07%、DEHP:1.88%、 / DINP:0.37% / 總和：2.32%>0.1%
20	塑膠玩具	66035	中國 / 大陸	YI FA TOYS / NO. 69 JIANGDOSIQU YIWU ZHENJIANG / 0754-86989525	佳發洋行 / 新北市樹林區俊英街82-1號02-22963006	立得屋五金百貨商店 新北市中和區民樂路30號 / 02-82216111	999	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「耐燃性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」

「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：
1.品質檢測：依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-1「玩具安全-第1部：可燃性」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全－第3 部：機械性及物理性」等國家標準檢測。
(1) 物理性：規定玩具結構特性之要求(如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)。
(2) 耐燃性：玩具不得使用含硝化纖維素（賽璐璐）等材料且玩具本身不得含有可燃性氣體、液體、高度易燃性液體與固體。
(3) 電驅動性：應符合CNS 14276之規定，電力驅動之結構組合及以電力為功能之電驅動玩具之安全要求(熱與異常使用、機械強度及結構等測試)。
(4) 化學性
1. 塑化劑含量：檢測須符合DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。
2. 重金屬含量：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

元素 mg/kg(ppm)
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒
60	25	1000	75	60	90	60	500

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):2ppm、砷(As):1ppm、鋇(Ba):1.5ppm、鎘(Cd):0.05ppm、鉻(Cr):0.1ppm、鉛(Pb):0.5ppm、汞(Hg):2ppm、硒(Se):1.5ppm。

2.標示查核，查核項目為：
(1)商品檢驗標識
A.圖例
  或 或
B. 商品檢驗標識有3種，其中採監視查驗者，其商品檢驗標識有標準檢驗局印製之「C」字軌及廠商自行印製之「M」字軌等2種，採驗證登錄者有「R」字軌1種。
C. 自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000 及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期之月份；第五～七碼為流水號)。
(2)中文標示
1. 玩具名稱。
2. 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。
3. 主要成分或材質。
4. 適用之年齡。
  1. 若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。
  2. 若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。
(a)圓圈及斜線必須為紅色。
(b)襯底必須為白色。
(c)不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。
(d)標誌直徑應為10 mm以上。
(e)斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。

1. 使用方法或注意事項。
2. 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。
G.	進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明說簡略。
H.	「警告」或「注意」二字字體應大於5mm×5mm，內容文字1.5mm×1.5mm。

3.本次檢驗件數共 20 件，產地印尼1件、中國大陸18件及韓國1件。
檢測結果為：
(1)品質部分
  1. 「物理性」：計有1件(項次19)，小物件測試不符合國家標準要求。
  2. 「電驅動性」：全數符合國家標準要求。
  3. 「耐燃性」：全數符合國家標準要求。
  4. 「化學性」部分：
a.「塑化劑含量」：計有6件(項次9、11、12、13、17及19)，超過國家標準0.1﹪限量值規定。
b.「重金屬含量」：全數符合國家標準要求。

(2)標示查核
1. 商品檢驗標識：全數符合規定。
2. 中文標示：計10件(項次1、4、5、9、11、12、15、16、18及19)不符規定，不符合情形包括未標示使用方法或注意事項、成分(PVC)無中文標示(聚氯乙烯)、標示之材質與商品不符、未標示適用年齡、製造商地址無門牌號、製造商資訊與原廠標示不符、不適合3歲以下使用之警告標誌顏色不正確及「警告」或「注意」字體小於5mm×5mm等。