「3C二次鋰電池」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	二次鋰電池組 (鋰電池組)	金品	700mAh/ / 139	中國大陸	韓氏企業有限公司 / 臺中市烏日區榮泉里健行路262號1樓 / (04)23369692	邦秦科技有限公司 / 臺中市西區英才路506號地下1樓之1 / (04)23299917	300 / ○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體未標示「電池極性」。	總評: ○ / ○電池容量 / ○模製外殼應力 / ○外部短路 / ○自由落下 / ○過度充電
2	鋰離子電池 / (鋰電池組)	SAMSUNG	2600mAh / /B600BC	中國大陸	無	森田科資訊有限公司 / 臺中市西區英才路506號2樓235櫃 / (04)23297760	880	●商品檢驗標識 / 無。 / ●中文標示 / 1.本體未標示「電池之代號」。 / 2.未標示「廢電池回收」、「報驗義務人名稱、地址」。	總評: ○ / ○電池容量 / ○模製外殼應力 / ○外部短路 / ○自由落下 / ○過度充電
3	二次鋰電池組 / (鋰電池組)	X勁霸	1200mAh/ / 909	中國大陸	韓氏企業有限公司 / 臺中市烏日區榮泉里健行路262號1樓 / (04)23369692	邦秦科技有限公司 / 臺中市西區英才路506號地下1樓之1 / (04)23299917	400	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.本體未標示「電池極性」。 / 2.未標示「報驗義務人名稱、地址」。	總評: ○ / ○電池容量 / ○模製外殼應力 / ○外部短路 / ○自由落下 / ○過度充電
4	可充式鋰離子電池組 / (鋰電池組)	經調查涉及仿冒		中國大陸	經調查進口商為: / 盛鈦企業有限公司 / 新北市新莊區福樂街88巷1號4樓 / 現已解散	銀豹商通有限公司 / 臺中市西屯區廣福路290-3號 / (04)36060900	349	●商品檢驗標識 / 商品未經登錄，涉及仿冒標識。 / ●中文標示 / 未標示「報驗義務人地址」。	總評: ● / ●電池容量 / 試驗之最大額定電容量（2073~2097 mAh）與原申請驗證登錄之額定電容量3100mAh不符。 / ○模製外殼應力 / ○外部短路 / ○自由落下 / ○過度充電
5	可充式鋰電池組 / (鋰電池組)	CBINC	900mAh/ / C-NP130	中國大陸	久昱有限公司 / 臺中市北屯區平德里天津路三段113號 / (04)22364407	佑強國際有限公司 / 臺中市西區英才路508號117櫃 / (04)23104588	800	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體標示額定電容量1000mAh與原申請驗證登錄之額定電容量900mAh不符。	總評: ○ / ○電池容量 / ○模製外殼應力 / ○外部短路 / ○自由落下 / ○過度充電
6	充電式鋰電池 / (鋰單電池)	SANYO	3.7V 2200mAh/ / UR18650AY	日本	祥光企業有限公司 / 嘉義縣太保市東勢里66號 / (05)3620309	今華電子有限公司 / 臺中市中區民族路28號 / (04)22226222	250	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.本體標示額定電容量2250mAh與原申請驗證登錄之額定電容量2200mAh不符。 / 2.本體標示標稱電壓3.6V與原申請驗證登錄之標稱電壓3.7V不符。 / 3.本體未標示「電池之代號」。	總評: ○ / ○電池容量 / ◎模製外殼應力(鋰單電池不適用) / ○外部短路 / ○自由落下 / ◎過度充電(鋰單電池不適用)
7	18650鋰電池 / (鋰單電池)	EDISON	2000mAh/ / HK-2232	中國大陸	環光國際貿易有限公司 / 臺北市松山區光復南路57巷20號1樓 / (02)85314433	鴻億五金食品百貨行 / 彰化縣和美鎮山犁里2鄰愛華路342號 / (04)7573195	120	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體未標示「電池之代號」、「製造日期」。 / 總評: ○ / ○電池容量 / ◎模製外殼應力(鋰單電池不適用) / ○外部短路 / ○自由落下 / ◎過度充電(鋰單電池不適用)
8	充電鋰電池 / (鋰單電池)	PANASONIC	2600mAh/ / NEW-701	無	助鑫科技有限公司 / 新北市土城區3段208號7樓 / 02-22688066	鴻億五金食品百貨行 / 彰化縣和美鎮山犁里2鄰愛華路342號 / (04)7573195	199	●商品檢驗標識 / 有，惟該型式未登錄。 / ●中文標示 / 1.本體未標示「產品名稱」、「電池之代號」。 / 2.未標示「報驗義務人名稱、地址」。	總評: ● / ●電池容量 / 試驗之最大額定電容量（2476~2495mAh）與原申請驗證登錄之額定電容量2600mAh不符。 / ◎模製外殼應力(鋰單電池不適用) / ○「外部短路」 / ○「自由落下」 / ◎過度充電(鋰單電池不適用)
9	18650鋰充電池 / (鋰單電池)	實用牌	1350mAh/ / PR-18650CE	中國大陸	潤業國際興業有限公司 / 桃園市中壢區仁愛里功學路186號 / (03)2182191	鴻億五金食品百貨行 / 彰化縣和美鎮山犁里2鄰愛華路342號 / (04)7573195	99	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 本體未標示「產品名稱」、「電池之代號」、「製造日期」。	總評: ● / ●電池容量 / 試驗之最大額定電容量（1092~1315mAh）與原申請驗證登錄之額定電容量1350mAh不符。 / ◎模製外殼應力(鋰單電池不適用) / ○外部短路 / ○自由落下 / ◎過度充電(鋰單電池不適用)
10	18650鋰電池 / (鋰單電池)	三星	2600mAh/ / ICR-18650-26H	韓國	錡炫貿易股份有限公司 / 新北市新莊區思源路593巷5弄10號 / (02)85218805	軒暘國際股份有限公司 / 臺中市南區信義南街357號 / (04)22211145	199	●商品檢驗標識 / 無。 / ●中文標示 / 1.本體未標示「產品名稱」、「電池之代號」、「電池極性」、「製造日期」。 / 2.未標示「報驗義務人名稱、地址」。	總評: ○ / ○電池容量 / ◎模製外殼應力(鋰單電池不適用) / ○外部短路 / ○自由落下 / ◎過度充電(鋰單電池不適用)

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定；「◎」則表示不適用檢驗規定。項次編號1~5為鋰電池組；編號6~10為鋰單電池。
備註：
   1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 15364「含鹼性及其他非酸性電解質之二次單電池及電池組－用於可攜式應用之封裝可攜式二次單電池及電池組之安全要求」（102年版）檢測「模製外殼應力」、「外部短路」、「自由落下」及「過度充電」及CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組－ 可攜式應用之二次鋰單電池及電池組之電性試驗」（102年版）檢測「電池容量」。
      1. 電池容量：量測其電容量是否符合原申請驗證登錄所標示之規格。
      2. 模製外殼應力：確認電池組在高溫下使用時，內部零組件不應發生暴露。(鋰單電池不適用)
      3. 外部短路：確認單電池或電池組之正極與負極端子短路時，不應發生起火或爆炸。
      4. 自由落下：確認單電池或電池組自由落下，不應發生起火或爆炸。
      5. 過度充電：確認電池組在充電時間高於製造廠商所規定時間之條件下充電時，不應產生起火或爆炸。(鋰單電池不適用)
2.標示查核，查核項目為：
商品檢驗標識

       注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖。
中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準CNS 15364「含鹼性及其他非酸性電解質之二次單電池及電池組－用於可攜式應用之封裝可攜式二次單電池及電池組之安全要求」（102年版）及CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組－ 可攜式應用之二次鋰單電池及電池組之電性試驗」（102年版）查核。
        1. 額定電容量、電氣規格（查核商品標示與驗證登錄標示是否一致）。
        2. 商品名稱、型號。
        3. 電池之代號。
        4. 電池極性。
        5. 製造日期。
        6. 製造商或供應商之名稱或識別符號。
        7. 額定電容量、標稱電壓
        8. 廢電池回收。
        9. 依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
3.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：
品質檢測
「電池容量」部分：計3件（項次4、8、9）不符合規定，其額定電容量測試結果與原申請驗證登錄之標示不符合。
「模製外殼應力」部分：全數符合規定。(鋰單電池不適用)
「外部短路」部分：全數符合規定。
「自由落下」部分：全數符合規定。
「過度充電」部分：全數符合規定。(鋰單電池不適用)
標示查核
「商品檢驗標識」：計4件不符合規定（分別為項次2、4、8、10），不符合情形，包含商品本體無標示及商品型式未經登錄而上市販售。
「中文標示」：全部不符合規定，不符合情形，包含本體「額定電容量」、「電氣規格」標示與原申請驗證登錄之標示不一致；商品未標示「商品名稱」、「電池之代號」、「電池極性」、「製造日期」、「製造商或供應商之名稱或識別符號」、「廢電池回收」等文字及符號。