105年度「嬰幼兒服飾」檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商(含地址、電話)/進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	單價 / (元)	標示檢查結果	品質檢測結果
1	藍色肚衣	DAKS LONDON	尺寸1號 / 60-70CM.8KG/000118	臺灣	福緻實業有限公司/臺北市南京東路三段28號2樓/(02)2501-2862	太平洋崇光百貨公司忠孝店/臺北市忠孝東路四段45號/(02)2776-5555	472	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 附縫標籤之纖維成分標示： / 棉100% / 實際檢驗結果： / 棉76.9%、聚酯纖維23.1%	總評：● / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ●繩帶：胸部位及腰部位繩帶長度分別為180、180、177、185、180、179mm，皆超出最長140mm之要求。
2	米色肚衣	ChicaBon	06M.70CM.8KG/BJA36506C	臺灣	奇哥股份有限公司/臺北市南京東路四段186號5樓/(02)2578-1188	太平洋崇光百貨公司忠孝店/臺北市忠孝東路四段45號/(02)2776-5555	712	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○繩帶
3	印圖肚衣	麗嬰房	6M/0153111001191	臺灣	麗嬰房股份有限公司/臺北市內湖區陽光街321巷60號/0800-000618	麗嬰房股份有限公司/臺北市信義區忠孝東路五段503號/(02)8785-3847	343	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：● / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ●繩帶：胸部位及腰部位繩帶長度分別為148、141、138、136、136、144mm，有3條超出最長140mm之要求。
4	肚衣UU1	SNOOPY / 3M.顏色50水/SW503050	臺灣	儀大股份有限公司/臺南市安平工業區新樂路36號/06-2616999	百事特童裝名店台北忠孝門市/臺北市信義區忠孝東路五段536號/(02)8978-1389	384	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 附縫標籤之纖維成分標示： / 棉100% / 實際檢驗結果： / 大身：棉100% / 袖子：棉96.1%、嫘縈3.9%	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○繩帶
5	紅色米妮套裝	Disney	尺碼80.70-85CM/M86203-13-紅	臺灣	邁可傑有限公司/新北市三重區光復路一段130巷9號6樓/(02)2995-8606	佳瑪百貨股份有限公司新莊分公司/新北市新莊區幸福路763號1.2樓/(02)8991-2999	599	●商品檢驗標識：未標示 / ●中文標示 / 附縫標籤之纖維成分標示： / 棉65% / 聚酯纖維35% / 實際檢驗結果： / 棉 30.0% / 聚酯纖維 66.3% / 彈性纖維 3.7%	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
6	彼得兔肚衣	奇哥	6M/PJ459206B	臺灣	奇哥股份有限公司/臺北市南京東路4段186號5樓/0800-001256	郁斯企業有限公司/新北市新店區北新路一段251號1樓	435	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 纖維成分名稱標示：天絲棉(TENCEL)，未依正確中文學名或慣用名稱標示為「萊賽爾」。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○繩帶
7	長袖蝴蝶裝	GIOVANNI VALENTINO	70(6~12M)/34603	臺灣	龍億服裝有限公司/臺南市建平13街39號2樓/(06)2993355	安可兒百貨有限公司/臺北市內湖區文德路36號	616	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：● / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ●繩帶：胸部位及腰部位繩帶長度分別為149、149、145、143、143、144、146、146mm，皆超出最長140mm之要求。
8	粉色單上衣	PORSENCE FRANCE / (波紳絲)	80(80~100cm)/13579	臺灣	龍億服裝有限公司/臺南市建平13街39號2樓/(06)2993355	台灣卡多摩嬰童館/新北市新莊區幸福路696號/(02)2277-1166	510	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
9	肚衣式兔裝	奇哥 / 6M/黃/52208834006	中國 / 大陸	杏豐實業有限公司/新北市三重區重新路五段609巷10號4樓/(02)6635-8858	美麗華城市發展股份有限公司/臺北市中山區敬業三路20號	672	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○繩帶
10	魚鱗布休閒套裝	baby city	2歲/紅/BB645301R2	臺灣	世潮企業股份有限公司/臺北市內湖區瑞光路607號8樓/(02)2798-6888	美麗華城市發展股份有限公司/臺北市中山區敬業三路20號	980	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
11	上衣	carter's	18M紫藍色/235G028	瓜地馬拉	麗嬰房股份有限公司/臺北市內湖區陽光街321巷60號/(02)8797-6699	環球購物中心(股)公司中和分公司/新北市中和區中山路三段122號1.2.3.4樓/(02)3234-4901	553	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 洗燙處理方法： / 同時標有「乾洗」及「不可乾洗」、「低溫熨燙」及「不可熨燙」…等圖案，未明確指出適用哪種洗燙處理方法。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
12	針織長褲套裝	hearty NEW YORK	尺寸00.80CM/43I305	臺灣	哈禔國際有限公司/臺南市安平區中華西路二段317號3樓/0800-818818	環球購物中心(股)公司中和分公司/新北市中和區中山路三段122號1.2.3.4樓/(02)3234-4901	828	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
13	BIMBO刷毛長袖上衣	Strawberry Bread	顏色粉紅/115W33026	中國大陸	優奇暄股份有限公司/臺北市內湖區文德路88號1樓/(02)7713-7723	環球購物中心(股)公司中和分公司/新北市中和區中山路三段122號1.2.3.4樓/(02)3234-4901	672	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.附縫標籤之纖維成分標示： / 棉100% / 實際檢驗結果： / 棉48.9%、聚酯纖維51.1% / 2.尺寸或尺碼標示：7 (5-13)，未明確標示尺寸或尺碼單位。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
14	BELLE SNOOPY	BENETTON BABY / 74CM.9-12M/8032845283401	突尼斯	台灣班尼頓貿易股份有限公司/臺北市松山區敦化北路150號9樓/(02)2714-6600	環球購物中心(股)公司中和分公司/新北市中和區中山路三段122號1.2.3.4樓/(02)3234-4901	340	●商品檢驗標識：未標示 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
15	橘車男兔裝	GMP	80CM.23橘/ZT3-740-80T	臺灣	昕承實業有限公司/臺北市士林區中正路622號/(02)8282-4688	環球購物中心(股)公司中和分公司/新北市中和區中山路三段122號1.2.3.4樓/(02)3234-4901	899	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
16	針織上衣KG1	SNOOPY&BELLE	90/黃/SW501060	臺灣	儀大股份有限公司/臺南市新樂路36號/06-2658904	新光三越站前店/臺北市中正區忠孝西路一段66號8樓/(02)2388-5552	899	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
17	小熊衣連褲	BIT'Z	60~70/綠/B430025/ / 53331015~34066	中國大陸	愛的世界股份有限公司/新北市中和區立德街200巷10號/(02)2226-3223	新光三越站前店/臺北市中正區忠孝西路一段66號8樓/(02)2388-5552	826	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
18	嬰兒針織洋裝	ESPRIT	86/105EEAE002685/4056445293831	孟加拉	香港商思捷有限公司台灣分公司/臺北市內湖區內湖路一段246號8樓/0800-251268	新光三越站前店/臺北市中正區忠孝西路一段66號8樓/(02)2388-5552	632	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑
19	方格北極熊肩釦套裝	MINERVA / 米諾娃	85-95CM/水/MV1562-B-3	臺灣	力賦國際有限公司/高雄市前金區旺盛街26號1樓/(07)2157726	媽媽好婦幼用品連鎖/新北市新店區北新路一段339號	350	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用偶氮色料 / ○塑化劑

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定
備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」(102年09月10日) 檢測「禁用之偶氮色料」、「游離甲醛」；含有塑膠塗布或配件等之嬰幼兒服飾參照國家標準CNS 15503「兒童用品安全一般要求」(100年11月29日)增加檢測「塑化劑」；具繩帶及拉帶者依CNS 15291「兒童衣物安全規範－兒童衣物之繩帶及拉帶」增加檢測「物理性安全要求」，及依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」(102年10月15日)、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」(102年10月15日)檢測纖維成分及含量。
（1）「游離甲醛」項目：嬰幼兒服飾含量不得超過20 ppm。
（2）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。
（3）「塑化劑」項目：含量不得超過0.1 % (1000 ppm)。
（4）「纖維成分及含量」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內，標示百分之百者無許可差。
  （5）「物理性安全要求」項目：衣服胸部及腰部等其他部位，當平放且在其最大尺寸時，所含之拉帶、功能性及裝飾性繩帶突出不得大於140 mm。
2.標示檢查：依據「商品檢驗法」及「服飾標示基準」規定應標示項目如下：
（1）依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例：或)。
（2）依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：
A、國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
B、尺寸或尺碼。
C、生產國別(產品主要製程地之生產國別)。
D、纖維或羽絨成分。
E、洗燙處理標示：105年3月20日前進口或出廠商品應標示水洗、乾洗、漂白、乾燥、熨燙之圖案，105年3月20日起進口或出廠商品應標示手洗或機械洗、紡織品專業維護、漂白、乾燥、熨燙及壓燙之圖案(本檢測計畫購樣商品皆為105年3月20日前進口或出廠)。
3. 本次購樣件數共19件，具繩帶、拉帶之樣品有7件，具塑膠成分之樣品有12件。
（1）品質檢測結果：
A、19件樣品「游離甲醛」部分：全數符合國家標準要求。
B、19件樣品「禁用之偶氮色料」部分：全數符合國家標準要求。
C、12件「塑化劑」部分：全數符合國家標準要求。
    D、7件「物理性安全要求」之繩帶長度：3件不符合(項次1、3、7)
（2）標示檢查結果：
A、商品檢驗標識：2件未標示 (項次5、14)，不符合「商品檢驗法」規定。
B、中文標示：計6件(項次1、4、5、6、11、13)不符合「服飾標示基準」之規定，說明如下：
  （A）「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計4件(項次1、4、5、13)。
 （B）未以正確中文學名或慣用名稱標示「纖維成分」(項次6)。
 （C）同時標有「乾洗」及「不可乾洗」、「低溫熨燙」及「不可熨燙」…等圖案，未明確指出適用哪種洗燙處理方法(項次11)。
  （D）尺寸或尺碼標示，未明確標示尺寸或尺碼單位(項次13)。