105年度「毛巾」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格/ / 型號	產地	製造廠商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示檢查結果	品質檢測結果
1	高級彩條毛巾	DUCKY CAT	13.5"x30" / V4902	臺灣	葦騏企業有限公司 / 雲林縣西螺鎮公館里三源15號 / 05-5865411	冠美生活館有限公司 / 臺中市西區五權路1號之27 / 04-22066349	49	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 附縫標籤標示「不可熨燙」圖案，吊牌上標示「可120℃熨燙」圖案，兩者不一致。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
2	毛巾	JONSON / PRO CLAN	33x77cm / Z-2827	臺灣	銘滿企業股份有限公司 / 臺中市龍井區忠和里海尾路306巷10號 / 04-26300991	冠美生活館有限公司 / 臺中市西區五權路1號之27 / 04-22066349	50	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
3	無捻童巾	吸水物語	25x50cm	中國大陸	永虹國際貿易有限公司 / 新北市泰山區全興路344號02-85317560	美華泰股份有限公司公益分公司 / 臺中市西區公益路126號 / 04-23729671	29	○商品檢驗標識 / ●中文標示 1、附縫標籤之纖維成分標示： / 棉100％。 / 實際檢驗結果： / 棉60.2％、聚酯纖維33.9％、嫘縈5.9％。 / 2、附縫標籤之乾燥圖案缺少「輕、扭」二字。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
4	可愛綿羊紗布童巾	--	54x26cm / SH6610	臺灣	興隆紡織廠 / 雲林縣虎尾鎮埒內里埒內84-1號 / 05-6220559	美華泰股份有限公司公益分公司 / 臺中市西區公益路126號 / 04-23729671	69	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1、附縫標籤及吊牌上之水洗圖案內標示40，應為40℃缺「℃」字樣。 / 2、吊牌上之「擰扭」圖案缺少「輕、扭」二字。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
5	太空系列-美樂蒂童巾	--	28x54cm / 4124	越南	葦慶興業有限公司 / 雲林縣莿桐鄉中正路2-10號 / 05-5841188	美華泰股份有限公司公益分公司 / 臺中市西區公益路126號 / 04-23729671	65	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
6	素色毛巾-單條捲	nonno	34x76cm	越南	台灣儂儂褲襪股份有限公司 / 高雄市大寮區鳳林四路12號 / 07-7810066	寶雅國際股份有限公司三民分公司 / 臺中市北區太平路22號之4 / 04-22211023	29	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 吊牌上之不可熨燙圖案中多「.」符號，正確應為「」。(不符合圖樣詳如備註4)	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
7	彩條提花方巾	TELITA	33x36cm / TA1011	臺灣	世堃國際有限公司 / 新北市新莊區中正路514巷105弄66號 / 02-29081100	寶雅國際股份有限公司三民分公司 / 臺中市北區太平路22號之4 / 04-22211023	39	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
8	熊熊獅快樂進行曲-絨面童巾	elePiin KIDS愛樂象	52x27cm / C1509	臺灣	達興織造廠 / 雲林縣斗南鎮田頭里田頭中路90號 / 05-5970387	寶雅國際股份有限公司三民分公司 / 臺中市北區太平路22號之4 / 04-22211023	39	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
9	童巾	--	25x52cm / 05-1625	中國大陸	星紅實業有限公司 / 臺中市沙鹿區福至路51巷31號 / 04-26364592	笑笑笑國際股份有限公司台中三民分公司 / 臺中市北區三民路3段125號 / 04-22252020	39	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
10	素色毛巾	SOFCON	34x78cm	臺灣	紙卡上標示： / 恭赫國際有限公司 / 高雄市大寮區大漢路476巷38號 / 07-7026633 / 附縫標籤上標示： / 晉暉棉織廠 / 雲林縣虎尾鎮中溪里中溪25之31號 / 05-6220977	笑笑笑國際股份有限公司台中三民分公司 / 臺中市北區三民路3段125號 / 04-22252020	25	●商品檢驗標識 / 吊牌上標示之識別號碼為M73737（申請者：恭赫國際有限公司），附縫標籤上標示為M64317（申請者：晉暉棉織廠），總共標示兩個商品檢驗標識。 / ●中文標示 / 1、附縫標籤標示「40℃水洗」圖案，與吊牌上印製「30℃水洗」圖案，兩者不一致。 / 2、吊牌上之乾洗圖案缺「乾洗」字樣，與附縫標籤乾洗圖案不一致。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
11	單入高級毛巾	菲力家族	30x72cm / FBF-9921	臺灣	泓棨企業股份有限公司 / 彰化縣社頭鄉建國路14號 / 04-8724088	全聯實業股份有限公司台中樂業分公司 / 臺中市東區樂業路327號 / 04-22132850	65	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
12	三條槓毛巾	PLAYBOY	34x76cm / P-02	臺灣	三葉棉織廠 / 雲林縣虎尾鎮中溪里汕尾2-2號 / 05-6220278	大吉利五金百貨量販廣場 / 臺中市東區建成路574號 / 04-22808461	80	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1、附縫標籤之乾洗圖案缺少「乾洗」字樣。 / 2、附縫標籤標示「30℃水洗」及「可用機器烘乾」圖案，與吊牌上印製「30℃弱速水洗」與「不可烘乾」圖案，兩者不一致。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
13	海鷗毛巾	--	33x76cm	臺灣	榮輝織造廠 / 雲林縣虎尾鎮中溪里溪埔42之2號	大吉利五金百貨量販廣場 / 臺中市東區建成路574號 / 04-22808461	40	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1、標貼上之乾洗圖案缺少「乾洗」字樣，與附縫標籤乾洗圖案不一致。 / 2、附縫標籤標示「可用機器烘乾」圖案，與標貼上印製「不可烘乾」圖案，兩者不一致。 / 3、未標示製造商電話。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
14	童巾	饅頭	28x52cm	臺灣	冠凱實業股份有限公司 / 新北市中和區立德街26巷3號 / 02-22288068	祥旺生活五金百貨行 / 臺中市大里區東榮路1段69號 / 04-24835679	45	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
15	毛巾	卡洛兔 CALO RABBIT	27x28cm	臺灣	駿鶴企業社 / 彰化縣田中鎮梅州里斗中路一段627號 / 04-8753023	祥旺生活五金百貨行 / 臺中市大里區東榮路1段69號 / 04-24835679	25	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
16	CR童巾	跑跑薑餅人	27x54cm / CR-DB002	中國大陸	唐企國際股份有限公司 / 新北市中和區中山路二段407號3樓 / 02-22261234	四季精品百貨有限公司大里店 / 臺中市大里區東榮路1段36號 / 04-24832408	59	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
17	素色絨繡動物毛巾	--	13'x28.6" / ADK360B	臺灣	昌和毛巾工廠 / 臺南市柳營區士林里柳營路一段491巷151號 / 06-6222777	四季精品百貨有限公司大里店 / 臺中市大里區東榮路1段36號 / 04-24832408	79	○商品檢驗標識 / ●中文標示 附縫標籤之乾燥圖案缺少「輕、扭」二字。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
18	史努比紗布童巾	Snoopy	26x52cm / SN27012	馬來西亞	友升企業(股)公司 / 高雄市左營區文奇路115號 / 07-3452566	四季精品百貨有限公司大里店 / 臺中市大里區東榮路1段36號 / 04-24832408	79	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 附縫標籤與吊牌上之洗燙處理標示缺少「乾洗」圖案。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
19	小熊竹炭提花毛巾	KONES	33×76cm / 1301	臺灣	喜帥棉織廠有限公司 / 雲林縣虎尾鎮中溪里中興122-1號 / 05-6224493	宜定旺生活百貨有限公司 / 臺中市西區大墩十一街24號 / 04-23198753	80	○商品檢驗標識 / ●中文標示 附縫標籤與吊牌之纖維成分兩者標示不一致，且與檢驗結果不符。 / 附縫標籤纖維成分標示： / 棉80％、聚酯竹炭纖維20％ / 吊牌纖維成分標示： / 竹炭紗30％、棉紗70％ / 實際檢驗結果： / 棉62.1％、莫代爾29.5％、聚酯纖維8.4％	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
20	橫式彩條毛巾	Crocodile	33x78cm / HJC086	臺灣	廣福毛巾股份有限公司 / 臺中市南屯區文心路一段552號8樓之6 / 04-23100668	軒暘國際股份有限公司信義營業所 / 臺中市南區信義南街357號 / 04-24832408	59	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」(102年09月10日) 檢測「游離甲醛」與「禁用之偶氮色料」，及依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」(102年10月15日)、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」(102年10月15日)檢測纖維成分及含量。
（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸不得超過75 ppm（即mg/kg）。
（2）「禁用之偶氮色料」項目：≦ 30 mg/kg。
（3）「纖維成分及含量」項目：依據「織品標示基準」規定，纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內。
2.標示檢查：
（1）依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例：或)。
（2）依據「織品標示基準」規定應標示項目如下：
A、國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
B、尺寸或尺碼。
C、生產國別(產品主要製程地之生產國別)。
D、纖維成分。
E、洗燙處理標示：應包括水洗、乾洗、漂白、乾燥、熨燙之圖案。
3. 本次檢驗件數共20件
（1）品質檢測結果：
20件應施檢驗「毛巾」商品之「游離甲醛」與「禁用之偶氮色料」均符合國家標準規定。
（2）商品檢驗標識及中文標示查核：
A、商品檢驗標識：商品上標示兩個不同識別號碼之商品檢驗標識（項次10），不符合「商品檢驗法」之規定。
B、中文標示：計10件(項次1、3、4、6、10、12、13、17、18、19)不符合「織品標示基準」規定，說明如下：
(A)「纖維成分標示」與實際檢驗結果不一致者計2件(項次3與19)。
(B)「洗燙處理標示」不符合規定計9件(項次1、3、4、6、10、12、13、17、18)，主要為洗燙處理圖案部分標示不正確、不齊全，以及圖案與文字說明不同，或附縫與外包裝(或吊牌)洗燙處理方法標示內容不一致等。
   (C)未標示製造商電話(項次13)。
(D)附縫標籤與吊牌之纖維成分兩者標示不一致(項次19)。

4.項次6吊牌上之不可熨燙圖案，其不符合圖樣為	。