105年度「涼蓆」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 生產 國別 | 製造商及/或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步檢查結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15mm無線竹蓆 | -- | 尺寸: 6×6尺 | 中國大陸 | 製造商: (未標示名稱、地址、電話) 進口商:榮胜實業有限公司 地址:彰化縣北斗鎮中興街165號 電話:(04)8880623 | 銘華商行 地址:彰化縣北斗鎮四維路18號 電話:(04)8874784 | 1050 | △不符合 未標示以下事項: 1.製造商名稱、地址、電話。 2.製造日期。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 2 | 大青竹蓆 | -- | 尺寸: 1.5×5尺 | 越南 | 委製商/進口商: 進億實業有限公司 地址:彰化縣二水鄉南通路2段666號 電話:(04)8792763 | 銘華商行 地址:彰化縣北斗鎮四維路18號 電話:(04)8874784 | 199 | ○符合 | 總評: ● ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ●甲醛含量: 1.平均值4.0 mg/L[國家標準規定0.5毫克/公升(mg/L)以下]。 2.最大值5.4 mg/L[國家標準規定不得超過0.7毫克/公升(mg/L)]。 |
| 3 | 無線竹蓆 | -- | 尺寸: 3×6尺 | 臺灣 | 製造商: 金格簾工業股份有限公司 地址:彰化縣鹿港鎮海埔里顏厝巷59號 電話:(04)7788256 | 名流精品寢具生活館 地址:臺中市北屯區東山路2段69-29號1樓 電話:0916-155-983 | 900 | ○符合 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 4 | 緣鏡 | -- | 尺寸: 3尺 | 中國 大陸 | 製造商: (未標示名稱、地址、電話) 進口商: 商品附縫標示: 華得利寢具有限公司 地址:臺中市大甲區八德街80巷8號 電話:(04)26881103 外包裝標示: 捷賀企業有限公司 地址:臺中市大肚區瑞井路154-16號 | 名流精品寢具生活館 地址:臺中市北屯區東山路2段69-29號1樓 電話:0916-155-983 | 780 | △不符合 1.進口商名稱附縫標示「華得利寢具有限公司」，與外包裝標示「捷賀企業有限公司」不一致。 2.未標示以下事項: (1)外包裝所標進口商之電話。 (2)製造商名稱、地址、電話。 (3)製造日期。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 5 | 3D透氣涼蓆(薄) | Golden Time | 尺寸: 3×6.2尺 | 臺灣 | 製造商: 商品附縫標示: 金豐寢具有限公司 地址:彰化縣二水鄉光化村光明路31號 電話:(未標示） 外包裝標示: 美地實業有限公司 地址:南投縣竹山工業區延平六路17號 電話:(049)2640579 | 宜美寢具生活館員林店 地址:彰化縣員林鎮中正路418號 電話:(04)8360121 | 1500 | △不符合 1.製造商名稱附縫標示「金豐寢具有限公司」，與外包裝標示「美地實業有限公司」不一致。 2.未標示「製造日期」。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 6 | 布邊竹蓆 | -- | 尺寸: 3×6尺 | 中國 大陸 | 委製商/進口商: 中南竹藝有限公司 地址:南投縣竹山鎮大和街181號 電話:(049)2647314 | 大忠平五金 地址:臺中市太平區太平路313號 電話:(04)22772749 | 450 | ○符合 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 7 | 涼蓆 | -- | 尺寸: 90×180 cm | 中國 大陸 | 製造商:東陽田心 地址: (未標示） 電話: (未標示） 進口商:愛馬五金百貨 地址:臺南市鹽水區忠孝路125號 電話:(06)6535121 | 大忠平五金 地址:臺中市太平區太平路313號 電話:(04)22772749 | 150 | △不符合 未標示「製造商地址、電話」。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 8 | 鏡面無縫大青竹蓆 | -- | (未標示) | 臺灣 | 製造商: 員蓉寢具有限公司 地址:臺中市大墩路949之6號 電話:0800-688868 | 裕發棉被蚊帳行 地址:臺中市太平區太平路453號 電話:(04)22780651 | 600 | △不符合 未標示以下事項: 1.尺寸。 2.製造日期。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 9 | 8mm刮青蓆 | -- | 尺寸: 3×6尺 | 中國 大陸 | 委製商/進口商:金城寢具行 地址:彰化縣大村鄉中山路2段6號 電話:(04)8531066 | 韻儒有限公司 地址:南投縣埔里鎮忠孝路239號 電話:(049)2993899 | 280 | ○符合 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 10 | 清涼桂竹蓆(刮青竹蓆) | 元 | 尺寸: 3×6尺 | 中國 大陸 | 製造商: (未標示名稱、地址、電話) 進口商: (未標示名稱、地址、電話) 經銷商:參元企業有限公司 地址:彰化縣溪湖鎮二溪路2段738號 電話:(04)8813023 | 韻儒有限公司 地址:南投縣埔里鎮忠孝路239號 電話:(049)2993899 | 250 | △不符合 未標示「製造商、進口商名稱、地址、電話」。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 11 | 大甲草健康蓆(大甲涼蓆) | -- | 尺寸: 3×6尺 | 越南 | 製造商: (未標示名稱、地址、電話) 進口商: (未標示名稱、地址、電話) 經銷商:參元企業有限公司 地址:彰化縣溪湖鎮二溪路2段738號 電話:(04)8813023 | 韻儒有限公司 地址:南投縣埔里鎮忠孝路239號 電話:(049)2993899 | 150 | △不符合 未標示「製造商、進口商名稱、地址、電話」。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 12 | 大青竹蓆(R.S系列涼蓆) | 榮 | 尺寸: 90×180 cm | 中國 大陸 | 進口商:榮貹實業有限公司 地址:彰化縣北斗鎮中興街165號 電話:(04)8880623 製造商: 商品本體附縫標示: 弘光席業有限公司 地址:福建省建甌市南雅鎮工業路88號 電話:0599-3523185 外包裝標示:永隆塑膠鞋行 地址:桃園市中壢區隆東路445巷120號 電話:(03)4366096 | 勝榮建材五金行 地址:南投縣中寮鄉永安街87號 電話:(049)2692222 | 300 | △不符合 製造商名稱附縫標示「弘光席業有限公司」，與外包裝標示「永隆塑膠鞋行」不一致。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 13 | 大甲蓆 | -- | 尺寸: 3×6尺 | (未標示) | 製造商及/或進口商: (未標示名稱、地址、電話) | 全國五金百貨行 地址:彰化縣福興鄉福龍段21地號 電話:(047)765671 | 99 | △不符合 未標示以下事項: 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 2.原產地。 3.主要成分或材料。 4.製造日期。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 14 | 高級涼蓆(8M/M刮青涼蓆) | -- | 尺寸: 3×6尺 | （未標示） | 製造商及/或進口商: (未標示名稱、地址、電話) | 全國五金百貨行 地址:彰化縣福興鄉福龍段21地號 電話:(047)765671 | 299 | △不符合 未標示以下事項: 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 2.原產地。 3.主要成分或材料。 4.製造日期。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 15 | 碳化涼蓆 | -- | 尺寸: 3×6尺 | 中國 大陸 | 製造商: 三佛竹業有限公司 地址:福建省南靖縣山城鎮建設路75號 電話:05967798858 進口商: 日式寢具實業有限公司 地址:彰化縣二水鄉合和村番田一巷22號 電話:(04)8793186 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 地址:臺中市大里區國光路2段710號 電話:(04)24810456 | 629 | ○符合 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 16 | MSM天然植草全開式涼夏蓆 | MEXMON | 尺寸: 3×6尺 | 中國 大陸 | 製造商: 江西省地質礦產開發總公司 地址:江西省南昌市站前路176號 電話:079186114275 進口商: 美思夢實業有限公司 地址:高雄市楠梓區大學32街388巷1號 電話:(07)3511890 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 地址:臺中市大里區國光路2段710號 電話:(04)24810456 | 159 | ○符合 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 17 | Going青白交織涼夏竹蓆 | -- | 尺寸: 3×6尺 | 中國 大陸 | 製造商: (未標示名稱、地址、電話) 進口商:金草企業有限公司 地址:高雄市岡山區嘉興路62號 電話:(07)6225222 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 地址:臺中市大里區國光路2段710號 電話:(04)24810456 | 249 | △不符合 未標示「製造商名稱、地址、電話」。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 18 | 孟宗竹蓆 | -- | (未標示) | 臺灣 | 製造商:陸協竹藝廠 地址:彰化縣二水鄉十五村三塊巷14號 電話:(未標示） | 尹夢家寢具行(霧峰店) 地址:臺中市霧峰區中正路1055號 電話:(04)23309718 | 1500 | △不符合 未標示以下事項: 1.製造商電話。 2.尺寸。 3.製造日期。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 19 | Natural藤藝 | 凱蕾絲帝 | (未標示) | 臺灣 | 製造商: (未標示名稱、地址、電話) | 尹夢家寢具行(霧峰店) 地址:臺中市霧峰區中正路1055號 電話:(04)23309718 | 1400 | △不符合 未標示以下事項: 1.製造商名稱、地址、電話。 2.尺寸。 3.製造日期。 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |
| 20 | 日式和風藺草蓆 | -- | 尺寸: 6×6.2尺 | 中國 大陸 | 委製商/進口商:東城企業社 地址:臺中市沙鹿區福星路6號 電話:(04)26235799 | 彰美興棉被店 地址:臺中市霧峰區中正路1014號 電話:(04)23393356 | 550 | ○符合 | 總評: ○ ○過氧化氫 ○限用塑化劑 ○甲醛含量 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

備註:

1. 品質檢測:依據國家標準CNS 15720「蓆」(103年03月18日)檢測「過氧化氫」、「限用塑化劑」及「甲醛含量」等3項。

（1）「過氧化氫」:材料為草本植物、竹、藤、木材者，不得殘留過氧化氫。

（2）「限用塑化劑」:材料為塑膠者其8種[鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)及鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)等]鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比)。

（3）「甲醛含量」:

a.天然植物、竹、藤、木者:甲醛釋出量平均值為0.5毫克/公升(mg/L)以下，而2組試片之甲醛釋出量最大值不得超過為0.7毫克/公升(mg/L)。

b.皮革:與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為75 ppm以下；與皮膚不接觸者，游離甲醛限量值為300 ppm以下。

c.織物:與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為75 ppm以下；與皮膚非直接接觸者，游離甲醛限量值為300 ppm以下。

(說明：ppm是濃度的一種單位，它代表百萬分之一，在水溶液中有時被用來代替「毫克/公升(mg/L)」)

2. 中文標示檢查:依據「商品標示法」第9條規定應標示項目如下:

（1）商品名稱。

（2）生產、製造商名稱、電話、地址。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

（3）原產地。

（4）主要成分或材料。

（5）尺寸。

（6）國曆或西曆製造日期(但有時效性者，應加註有效日期或有效期間)。

3. 本次檢驗件數共20件。

（1）品質檢測結果:

a.「過氧化氫」及「限用塑化劑」等2項均符合國家標準規定。

b.「甲醛含量」項目計1件(項次2)平均值為每公升4.0毫克(mg/L)不符合國家標準甲醛釋出量平均值每公升0.5毫克(mg/L)以下之規定，及其最大值為每公升5.4毫克(mg/L)超過國家標準規定之每公升0.7毫克(mg/L)。

（2）中文標示檢查結果:初步檢查計13件(項次1、4、5、7、8、10、11、12、13、14、17、18、19)不符合「商品標示法」規定，項目包括未標示「製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話」、「原產地」、「主要成分(或材料)」、「尺寸」或「製造日期」，附縫上所標示之製造商或進口商名稱與外包裝上標示不一致。