105年度「涼蓆」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格/ / 型號	生產 / 國別	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價 / /元)	中文標示初步檢查結果	品質檢測結果
1	15mm無線竹蓆	--	尺寸: 6×6尺	中國大陸	製造商: / (未標示名稱、地址、電話) / 進口商:榮胜實業有限公司 / 地址:彰化縣北斗鎮中興街165號 / 電話:(04)8880623	銘華商行 / 地址:彰化縣北斗鎮四維路18號 / 電話:(04)8874784	1050	△不符合 / 未標示以下事項: / 1.製造商名稱、地址、電話。 / 2.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
2	大青竹蓆	--	尺寸: 1.5×5尺	越南	委製商/進口商: / 進億實業有限公司 / 地址:彰化縣二水鄉南通路2段666號 / 電話:(04)8792763	銘華商行 / 地址:彰化縣北斗鎮四維路18號 / 電話:(04)8874784	199	○符合	總評: ● / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ●甲醛含量: / 1.平均值4.0 mg/L[國家標準規定0.5毫克/公升(mg/L)以下]。 / 2.最大值5.4 mg/L[國家標準規定不得超過0.7毫克/公升(mg/L)]。
3	無線竹蓆	--	尺寸: 3×6尺	臺灣	製造商: / 金格簾工業股份有限公司 / 地址:彰化縣鹿港鎮海埔里顏厝巷59號 / 電話:(04)7788256	名流精品寢具生活館 / 地址:臺中市北屯區東山路2段69-29號1樓 / 電話:0916-155-983	900	○符合	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
4	緣鏡	--	尺寸: 3尺	中國 / 大陸	製造商: / (未標示名稱、地址、電話) / 進口商: / 商品附縫標示: / 華得利寢具有限公司 / 地址:臺中市大甲區八德街80巷8號 / 電話:(04)26881103 / 外包裝標示: / 捷賀企業有限公司 / 地址:臺中市大肚區瑞井路154-16號	名流精品寢具生活館 / 地址:臺中市北屯區東山路2段69-29號1樓 / 電話:0916-155-983	780	△不符合 / 1.進口商名稱附縫標示「華得利寢具有限公司」，與外包裝標示「捷賀企業有限公司」不一致。 / 2.未標示以下事項: / (1)外包裝所標進口商之電話。 / (2)製造商名稱、地址、電話。 / (3)製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
5	3D透氣涼蓆(薄)	Golden Time	尺寸: 3×6.2尺	臺灣	製造商: / 商品附縫標示: / 金豐寢具有限公司 / 地址:彰化縣二水鄉光化村光明路31號 / 電話:(未標示） / 外包裝標示: / 美地實業有限公司 / 地址:南投縣竹山工業區延平六路17號 / 電話:(049)2640579	宜美寢具生活館員林店 / 地址:彰化縣員林鎮中正路418號 / 電話:(04)8360121	1500	△不符合 / 1.製造商名稱附縫標示「金豐寢具有限公司」，與外包裝標示「美地實業有限公司」不一致。 / 2.未標示「製造日期」。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
6	布邊竹蓆	--	尺寸: 3×6尺	中國 / 大陸	委製商/進口商: / 中南竹藝有限公司 / 地址:南投縣竹山鎮大和街181號 / 電話:(049)2647314	大忠平五金 / 地址:臺中市太平區太平路313號 / 電話:(04)22772749	450	○符合	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
7	涼蓆	--	尺寸: 90×180 cm	中國 / 大陸	製造商:東陽田心 / 地址: (未標示） / 電話: (未標示） / 進口商:愛馬五金百貨 / 地址:臺南市鹽水區忠孝路125號 / 電話:(06)6535121	大忠平五金 / 地址:臺中市太平區太平路313號 / 電話:(04)22772749	150	△不符合 / 未標示「製造商地址、電話」。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
8	鏡面無縫大青竹蓆	--	(未標示)	臺灣	製造商: / 員蓉寢具有限公司 / 地址:臺中市大墩路949之6號 / 電話:0800-688868	裕發棉被蚊帳行 / 地址:臺中市太平區太平路453號 / 電話:(04)22780651	600	△不符合 / 未標示以下事項: / 1.尺寸。 / 2.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
9	8mm刮青蓆	--	尺寸: 3×6尺	中國 / 大陸	委製商/進口商:金城寢具行 / 地址:彰化縣大村鄉中山路2段6號 / 電話:(04)8531066	韻儒有限公司 / 地址:南投縣埔里鎮忠孝路239號 / 電話:(049)2993899	280	○符合	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
10	清涼桂竹蓆(刮青竹蓆)	元	尺寸: 3×6尺	中國 / 大陸	製造商: / (未標示名稱、地址、電話) / 進口商: / (未標示名稱、地址、電話) / 經銷商:參元企業有限公司 / 地址:彰化縣溪湖鎮二溪路2段738號 / 電話:(04)8813023	韻儒有限公司 / 地址:南投縣埔里鎮忠孝路239號 / 電話:(049)2993899	250	△不符合 / 未標示「製造商、進口商名稱、地址、電話」。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
11	大甲草健康蓆(大甲涼蓆)	--	尺寸: 3×6尺	越南	製造商: / (未標示名稱、地址、電話) / 進口商: / (未標示名稱、地址、電話) / 經銷商:參元企業有限公司 / 地址:彰化縣溪湖鎮二溪路2段738號 / 電話:(04)8813023	韻儒有限公司 / 地址:南投縣埔里鎮忠孝路239號 / 電話:(049)2993899	150	△不符合 / 未標示「製造商、進口商名稱、地址、電話」。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
12	大青竹蓆(R.S系列涼蓆)	榮	尺寸: 90×180 cm	中國 / 大陸	進口商:榮貹實業有限公司 / 地址:彰化縣北斗鎮中興街165號 / 電話:(04)8880623 / 製造商: / 商品本體附縫標示: / 弘光席業有限公司 / 地址:福建省建甌市南雅鎮工業路88號 / 電話:0599-3523185 / 外包裝標示:永隆塑膠鞋行 / 地址:桃園市中壢區隆東路445巷120號 / 電話:(03)4366096	勝榮建材五金行 / 地址:南投縣中寮鄉永安街87號 / 電話:(049)2692222	300	△不符合 / 製造商名稱附縫標示「弘光席業有限公司」，與外包裝標示「永隆塑膠鞋行」不一致。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
13	大甲蓆	--	尺寸: 3×6尺	(未標示)	製造商及/或進口商: / (未標示名稱、地址、電話)	全國五金百貨行 / 地址:彰化縣福興鄉福龍段21地號 / 電話:(047)765671	99	△不符合 / 未標示以下事項: / 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 2.原產地。 / 3.主要成分或材料。 / 4.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
14	高級涼蓆(8M/M刮青涼蓆)	--	尺寸: 3×6尺	（未標示）	製造商及/或進口商: / (未標示名稱、地址、電話)	全國五金百貨行 / 地址:彰化縣福興鄉福龍段21地號 / 電話:(047)765671	299	△不符合 / 未標示以下事項: / 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 2.原產地。 / 3.主要成分或材料。 / 4.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
15	碳化涼蓆	--	尺寸: 3×6尺	中國 / 大陸	製造商: / 三佛竹業有限公司 / 地址:福建省南靖縣山城鎮建設路75號 / 電話:05967798858 / 進口商: / 日式寢具實業有限公司 / 地址:彰化縣二水鄉合和村番田一巷22號 / 電話:(04)8793186	大買家股份有限公司大里國光分公司 / 地址:臺中市大里區國光路2段710號 / 電話:(04)24810456	629	○符合	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
16	MSM天然植草全開式涼夏蓆	MEXMON	尺寸: 3×6尺	中國 / 大陸	製造商: / 江西省地質礦產開發總公司 / 地址:江西省南昌市站前路176號 / 電話:079186114275 / 進口商: / 美思夢實業有限公司 / 地址:高雄市楠梓區大學32街388巷1號 / 電話:(07)3511890	大買家股份有限公司大里國光分公司 / 地址:臺中市大里區國光路2段710號 / 電話:(04)24810456	159	○符合	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
17	Going青白交織涼夏竹蓆	--	尺寸: 3×6尺	中國 / 大陸	製造商: / (未標示名稱、地址、電話) / 進口商:金草企業有限公司 / 地址:高雄市岡山區嘉興路62號 / 電話:(07)6225222	大買家股份有限公司大里國光分公司 / 地址:臺中市大里區國光路2段710號 / 電話:(04)24810456	249	△不符合 / 未標示「製造商名稱、地址、電話」。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
18	孟宗竹蓆	--	(未標示)	臺灣	製造商:陸協竹藝廠 / 地址:彰化縣二水鄉十五村三塊巷14號 / 電話:(未標示）	尹夢家寢具行(霧峰店) / 地址:臺中市霧峰區中正路1055號 / 電話:(04)23309718	1500	△不符合 / 未標示以下事項: / 1.製造商電話。 / 2.尺寸。 / 3.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
19	Natural藤藝	凱蕾絲帝	(未標示)	臺灣	製造商: / (未標示名稱、地址、電話)	尹夢家寢具行(霧峰店) / 地址:臺中市霧峰區中正路1055號 / 電話:(04)23309718	1400	△不符合 / 未標示以下事項: / 1.製造商名稱、地址、電話。 / 2.尺寸。 / 3.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
20	日式和風藺草蓆	--	尺寸: 6×6.2尺	中國 / 大陸	委製商/進口商:東城企業社 / 地址:臺中市沙鹿區福星路6號 / 電話:(04)26235799	彰美興棉被店 / 地址:臺中市霧峰區中正路1014號 / 電話:(04)23393356	550	○符合	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。
備註:
1. 品質檢測:依據國家標準CNS 15720「蓆」(103年03月18日)檢測「過氧化氫」、「限用塑化劑」及「甲醛含量」等3項。
（1）「過氧化氫」:材料為草本植物、竹、藤、木材者，不得殘留過氧化氫。
（2）「限用塑化劑」:材料為塑膠者其8種[鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)及鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)等]鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比)。
（3）「甲醛含量」:
a.天然植物、竹、藤、木者:甲醛釋出量平均值為0.5毫克/公升(mg/L)以下，而2組試片之甲醛釋出量最大值不得超過為0.7毫克/公升(mg/L)。
b.皮革:與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為75 ppm以下；與皮膚不接觸者，游離甲醛限量值為300 ppm以下。
c.織物:與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為75 ppm以下；與皮膚非直接接觸者，游離甲醛限量值為300 ppm以下。
(說明：ppm是濃度的一種單位，它代表百萬分之一，在水溶液中有時被用來代替「毫克/公升(mg/L)」)
2. 中文標示檢查:依據「商品標示法」第9條規定應標示項目如下:
（1）商品名稱。
（2）生產、製造商名稱、電話、地址。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
（3）原產地。
（4）主要成分或材料。
（5）尺寸。
（6）國曆或西曆製造日期(但有時效性者，應加註有效日期或有效期間)。
3. 本次檢驗件數共20件。
（1）品質檢測結果:
a.「過氧化氫」及「限用塑化劑」等2項均符合國家標準規定。
b.「甲醛含量」項目計1件(項次2)平均值為每公升4.0毫克(mg/L)不符合國家標準甲醛釋出量平均值每公升0.5毫克(mg/L)以下之規定，及其最大值為每公升5.4毫克(mg/L)超過國家標準規定之每公升0.7毫克(mg/L)。
（2）中文標示檢查結果:初步檢查計13件(項次1、4、5、7、8、10、11、12、13、14、17、18、19)不符合「商品標示法」規定，項目包括未標示「製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話」、「原產地」、「主要成分(或材料)」、「尺寸」或「製造日期」，附縫上所標示之製造商或進口商名稱與外包裝上標示不一致。