105年度市售「兒童雨衣」商品檢測結果彙整表
項次	品名	規格/型號	產地	製造商或委製商(含地址、電話)	進口商/代理商/經銷商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	紋彩兒童型輕便雨衣	8090cm 55g / TY-802	越南	委製商：台雨企業有限公司 / 臺南市麻豆區麻口里2之15號 / 06-5700588	進口商：台雨企業有限公司 / 臺南市麻豆區麻口里2之15號 / 06-5700588	家樂福桂林店 / 臺北市萬華區桂林路1號 / 02-23889887	45	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
2	SANRIO / 蛋黃哥兒童輕便雨衣	10080cm / PGU682	越南	委製商：進順企業有限公司 / 新北市泰山區楓江路86巷23-6號 / 02-22967698	進口商：進順企業有限公司 / 新北市泰山區楓江路86巷23-6號 / 02-22967698	文泫生活館有限公司(小北百貨康定店) / 臺北市萬華區康定路338號1樓 / 02-89788502	45	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 未標示適穿身高	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
3	UNIDESIGN輕便雨衣 - 兒童	衣寬80 cm衣長110 cm	越南	委製商：統一超商股份有限公司 / 臺北市信義區東興路65號2樓0800-008711	進口商：坊元實業股份有限公司 / 新北市樹林區八德街500號 / 02-26806577	7-ELEVEN(欣漢華門市) / 臺北市中正區中華路1段41號1樓 / 02-23613686	39	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
4	天龍牌兒童CPE環保粉彩雨衣	衣寬83 cm衣長95 cm 50 g	越南	委製商：逢通企業有限公司 / 新北市三重區中正北路530巷14-1號 / 02-29818400	進口商：逢通企業有限公司 / 新北市三重區中正北路530巷14-1號 / 02-29818400	億萬里股份有限公司(廣州店) / 臺北市萬華區廣州街207號 / 02-23027683	20	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
5	CPE不黏身環保雨衣-兒童	衣寬80 cm衣長100cm / 50 g	越南	製造商：林業有限公司 / 越南林同省保祿市祿山工業區 / 84-63-3727416	進口商：坊元實業股份有限公司 / 新北市樹林區八德街500號 / 02-26806577	萊爾富(北市正館店) / 臺北市中正區100館前路45號 / 02-23719867	49	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
6	皇力牌 / 兒童彩色隨身雨衣	單一尺寸/ / 適穿身高：100公分-150公分	越南	委製商：皇冠塑膠企業有公司 / 臺中市西屯區工業16路12號 / 04-23599618	進口商：皇冠塑膠企業有公司 / 臺中市西屯區工業16路12號 / 04-23599618	全聯福利中心(萬華萬大店) / 臺北市萬華區萬大路406號1樓、B1 / 02-23032790	39	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
7	御廚靈 / 紋之采兒童型隨身雨衣	80100 cm / R6040	越南	委製商：東鑫興業有限公司 / 新北市中和區永和路191巷5號2樓 / 02-22493235	進口商：東鑫興業有限公司 / 新北市中和區永和路191巷5號2樓 / 02-22493235	上登運企業有限公司(大群生活百貨) / 新北市中和區民享街35巷8弄15號 / 02-82281192	30	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
8	兒童紋彩輕便雨衣	8090 cm / TY-805	越南	委製商：大潤發流通事業股份有限公司 / 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓02-27952888 / 製造商：DUONG GIA Co., LTD / PLOT D-11 NHI XUAN INDUSTRIAL PARK. XUAN THOI SON WARD. HOC MON DIST. HOCHIMINH CITY. VIETNAM / 08-39613220	進口商：台雨企業有限公司 / 臺南市麻豆區麻口里2之15號 / 06-5700588	大潤發中崙店 / 臺北市中山區八德路2段306號地下2樓 / 02-27790006	36	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
9	晨揚輕巧雨衣（孩童）	衣寬85cm衣長90 cm	越南	委託製造：晨竹事業有限公司 / 桃園市八德區忠勇五街26號 / 03-3630406 / 製造商：林業有限公司 / 越南林同省保祿市祿山工業區 / 84-63-3727416	進口商：坊元實業股份有限公司 / 新北市樹林區八德街500號 / 02-26806577	康是美松捷店 / 臺北市信義區松山路11號 / 02-27483828	29	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
10	兒童雨衣	身長85 cm / 試穿兒童身高135公分以上	中國大陸	委製商：(株)ゃりア / 日本岐阜縣大垣市外渕2丁目38番地 / 0120-188581	進口商：彬松科技股份有限公司 / 臺北市中山區松江路162號8樓 / 02-25371566	彬松科技股份有限公司 / 臺北市第十分公司(icolor 臺北雙城店) / 臺北市中山區雙城街12-2號1樓 /02-25956253	49	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
11	樂之動物園 / 兒童雨衣	M / 125-140cm / 370 g	中國大陸	委製商：逢通企業有限公司 / 新北市三重區中正北路530巷14-1號 / 02-2981-8400	進口商：逢通企業有限公司 / 新北市三重區中正北路530巷14-1號 / 02-2981-8400	家樂福桂林店 / 臺北市萬華區桂林路1號 / 02-23889887	219	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
12	三和牌 / 長頸鹿前開塑膠雨衣	S / 120-129cm / RCF893P	越南	委製商：台三工業股份有限公司 / 臺中市大安區中庄里興安路326號 / 04-26713365	進口商：台三工業股份有限公司 / 臺中市大安區中庄里興安路326號 / 04-26713365	家樂福桂林店 / 臺北市萬華區桂林路1號 / 02-23889887	230	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
13	兒童全開式背包型風雨衣-桃色L	L / 140-150cm	越南	委製商：大潤發流通事業股份有限公司 / 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 / 02-27952888 / 製造商：ALLOVERWORLD CO., LTD / D3 & D4 VELT HUONGINDUSTRIAL PARK THUAN AN BINH DUONG PORVUNCE- VIETNAM / 650-3753613	進口商：大潤發流通事業股份有限公司 / 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 / 02-27952888	大潤發中崙店 / 臺北市中山區八德路2段306號地下2樓 / (02)2779-0006	699	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
14	熊來了兒童前開式雨衣	S / 105-125cm	越南	委製商：台雨企業有限公司 / 臺南市麻豆區麻口里2之15號 / 06-5700588	進口商：台雨企業有限公司 / 臺南市麻豆區麻口里2之15號 / 06-5700588	一路順騎士用品 / 臺南市安南區安和路4段317號 / 06-3566272	120	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
15	Hoppetta / 花語森林防風兒童雨衣-粉紅	長約49cm / 脖圍約38cm/ / 型號541015	日本	製造商：有限會社フィセル / 日本愛知縣蒲郡市御幸町21番10號 / 81-533-660010	進口商：奧格股份有限公司 / 臺北市萬華區中華路1段78號9樓之2 / 02-23710999	新光三越南西店HOPPETTA專櫃 / 臺北市中山區南京西路12號 / 6樓 /(02)2581-5525	1,880	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶
16	KDR / 兒童雨衣	125-133cm黃L / RH-9121	越南	製造商：HOALE TRADING COMPANY LIMITED / 162/4 GO XOAI STREET, BINH HUNG HOA A WARD, BINH TAN DIST, HO CHI MINH CITY / 84-8-62824483	巧奇企業有限公司 / 新北市五股區中興路4段27巷15號 / 02-29958987	龍云企業社(冠穎安全帽專賣中正店) / 桃園市桃園區慈文路212號 / 03-3561026	390	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○8種重金屬含量 / ○8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量 / ○繩帶及拉帶

「○」表示符合；「●」表示不符合。
備註：
品質檢測項目：依CNS 15503「兒童用品安全一般要求」國家標準規定進行「8種可遷移元素(重金屬)含量」及「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」，並依據CNS 15291「兒童衣物安全規範-兒童衣物之繩帶及拉帶」第3.1節至3.3節檢驗連頸帽及頸部之繩帶及拉帶。其相關規範如下：
可遷移元素(重金屬)之限量值應符合下表之規定：
元素 單位：mg/kg（ ppm）
銻(Sb)	砷(As)	鋇(Ba)	鎘(Cd)	鉻(Cr)	鉛(Pb)	汞(Hg)	硒(Se)
60以下	25以下	1000以下	75以下	60以下	90以下	60以下	500以下

1. 塑化劑含量：8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑【鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)】及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。
2. 繩帶及拉帶：
CNS 15291第3.1節，一般規定有拉帶、功能性繩帶或裝飾性繩帶之未固定端不得有立體裝飾或結；索樁扣僅使用在無未固定端之拉帶、裝飾性繩帶上；允許使用拉帶時，應將其附在衣服上，若為固定拉繩或皮帶，從衣服突出的固定圈環，其周長不大於7.5公分。
CNS 15291第3.2節，規範「幼童(從出生到7歲，包括身高133cm以下者) 雨衣」的連頸帽及頸部位之繩帶及拉帶，不得有拉帶、功能性繩帶或裝飾性繩帶，調整帶允許長度不得超過7.5公分。
CNS 15291第3.3節，規範「兒童(從7歲(含)到12歲，包括身高大於133cm至169cm(含)以下之男孩及身高大於133cm至166cm(含)以下之女孩) 雨衣」的連頸帽及頸部位之繩帶及拉帶，拉帶需有固定端(不可使整條拉帶能隨意抽出雨衣)，測量時打結端固定無法拆解者，依所伸長長度測量，若可以拆解則拆解後測量，放鬆時突出長度不得超過7.5公分，拉緊時突出長度不得超過15公分。
倘兒童雨衣適穿身高同時包含幼童及兒童範圍時，商品應符合幼童衣服之相關規定。
商品檢驗標識：依商品檢驗法第12條規定，於商品本體或產品說明書或最小包裝明顯處標示。
(商品檢驗標識圖例如：或 或)
1. 中文標示：
  1. 產品名稱。
  2. 主要成分或材質。
  3. 適穿身高。
  4. 製造日期(年、月、日)。
  5. 製造商（或委製商）名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口者，並應標示進口商、代理商或經銷商名稱、電話、地址。
  6. 使用方法及注意事項(如：使用後處理方式、保存方法、清洗方式等)或警告標示(如：繩帶警告事項、遠離火源警告事項等)。
2. 本次檢驗件數共 16件，其檢測結果為：
  1. 品質部分
A.8種重金屬含量：全數符合國家標準要求。
B.8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量：全數符合國家標準要求。
C.繩帶及拉帶：全數符合國家標準要求。
  1. 商品檢驗標識：全數符合「商品檢驗法」之規定。
  2. 中文標示：計1件(項次2)不符合規定，不符合情形為未標示適穿身高。