105年度「木製板材」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	廠牌	規格/ / 型號	產地	製造廠商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質項目 / 檢測結果
1	中密度纖維板	-	F3 / 4.75mm x4尺x4尺	臺灣	僑隆興股份有限公司 / 臺中市烏日區中山路3段176號	特力屋股份有限公司平鎮分公司 / 桃園市平鎮區環南路二段261號 / 03-4287111	130元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
2	綠緻松木拼板(裝修用集成材)	特力屋	F3 / 175x60x2.8cm	中國大陸	特力屋股份有限公司 / 臺北市內湖區新湖3路23號1、2、5樓 / 0800-552888	特力屋股份有限公司平鎮分公司 / 桃園市平鎮區環南路二段261號 / 03-4287111	2300元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
3	松木拼板 / (裝修用集成材)	Homebox	F3 / 90x30x1.8cm	中國大陸	金六福實業股份有限公司 / 桃園市平鎮區高幼路23號 / 03-4926986	遠百企業股份有限公司桃園分公司 / 桃園市桃園區中山路939號 / 03-3921100	329元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
4	實木拼板 / (裝修用集成材)	-	F3 / 24x1220x2440mm	中國大陸	靖霖實業股份有限公司 / 桃園市八德區大勇里忠勇六街190號1樓	泓陞實業有限公司 / 新竹縣湖口鄉成德路179號	3780元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
5	特殊合板	-	F3 / 4尺x8尺x18 mm	-	揚燕實業有限公司 / 高雄市燕巢區中竹路1-3號 / 07-6164936	遠百企業股份有限公司桃園分公司 / 桃園市桃園區中山路939號 / 03-3921100	1199元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
6	(普通合板)	-	F3 / 3尺x6尺x 12mm	-	樹懋股份有限公司 / 臺中市神岡區和睦路930巷16號A棟	普來利實業股份有限公司新竹分公司 / 新竹市經國路2段425號 / 03-5269966	469元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
7	(普通合板)	-	F3 / 3尺x7尺x 15mm	-	英升企業股份有限公司 / 臺中市潭子區頭張路2段1號 / 04-25311293	普來利實業股份有限公司新竹分公司 / 新竹市經國路2段425號 / 03-5269966	799元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
8	(普通合板)	-	F3 / 3尺x6尺x 12mm / /ZTP-0174	-	成達建材有限公司 / 新竹縣新豐鄉學府路39號 / 03-5680565	澄佑建材有限公司 / 新竹市天府路1段24號 / 03-5337137	472元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
9	(普通合板)	-	F3 / 3尺x7尺x12mm	-	大英木業股份有限公司 / 彰化縣員林鎮新生里新生路242號 / 04-8220521	新大興行 / 新竹縣竹東鎮長安路91號 / 03-5942092	546元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
10	(普通合板)	-	F3 / 4尺x8尺x15mm	臺灣	偉銘木業有限公司 / 屏東縣內埔鄉中林村中林路1168號 / 08-7701555	新大興行 / 新竹縣竹東鎮長安路91號 / 03-5942092	1155元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
11	(普通合板)	-	F3 / 4尺x8尺x15mm	-	富億建材有限公司 / 高雄市林園區清水岩路433號 / 07-5363177	三能建材合板有限公司 / 新竹市牛埔北路171巷16號 / 03-5387142	1082元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
12	(單板層積材)	-	F3 / 8尺x1.8尺x1寸	臺灣	元鴻發展股份有限公司 / 高雄市岡山區鎮嘉興路452號 / 07-6231211	澄佑建材有限公司 / 新竹市天府路1段24號 / 03-5337137	73元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
13	環保角材 / (單板層積材)	足得旺	F3 / 12尺x1.8尺x1寸	-	大榮綠建股份有限公司 / 雲林縣莿桐鄉埔子村埔子116號 / 05-5847231	光宜興五金建材行 / 新竹市中正路461號1樓 / 03-5335836、03-5331601	105元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
14	單板層積材	-	F3 / 12尺x1.8尺x1寸	-	聯美林業股份有限公司 / 彰化縣線西鄉彰濱工業區東八路8號 / 04-7582956	喬霖實業有限公司 / 苗栗縣頭屋獅潭村10鄰獅潭138-1號 / 037-250155	74元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
15	7層單板層積材	-	F1 / 27x51x2440mm	菲律 / 賓	新日綠建材股份有限公司 / 臺中市西屯區大墩20街90號1F / 04-23265440	泓陞實業有限公司 / 新竹縣湖口鄉成德路179號	49元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
16	複合木質地板	三環	F3 / 9x192x1200 mm	臺灣	冠發實業有限公司 / 桃園市大園區田心村35鄰照鏡44號 / 03-3865545	聯興建材行 / 新竹市東區食品路480號 / 03-5612695	112元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
17	超耐磨防燄海島型地板 / (複合木質地板)	晶優	F3 / 1200x193x9 mm / KN-3802	臺灣	新協豐國際木材有限公司 / 桃園市龜山區文化2路38之3號2樓之2	新時代企業社 / 新竹市經國路一段478號1樓 / 03-5326199	1365元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
18	超耐磨複合地板 / (複合木質地板)	森世紀	F3 / 9x192x1200mm	臺灣	岱輝興業有限公司 / 高雄市鳥松區仁美里美山路15號 / 07-7313530	新時代企業社 / 新竹市經國路一段478號1樓 / 03-5326199	1155元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
19	複合I類木質地板	三夏地板	F1 / 13 x125mm	臺灣	三夏企業股份有限公司 / 屏東縣萬丹鄉大學路103號 / 0800-038331	威泰裝璜建材有限公司 / 苗栗縣竹南鎮建國路84巷86號 / 037-483988	1200元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
20	組合式耐磨木地板 / (複合式木地板)	三夏地板	F3 / 14x148x809mm / /WT-3	中國大陸	倢美企業股份有限公司 / 臺中市北屯區北屯路298巷3-3號1樓 / 04-25676615	特力屋股份有限公司新竹分公司 / 新竹市公道五路2段469號2樓 / 03-5751234	1195元	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量

「○」表示符合
備註：
1.品質檢測：
(1)檢測「甲醛釋出量」。項次1檢測標準為CNS 9909「中密度纖維板」(101年11月29日)、
項次2~4 為CNS 11029「裝修用集成材」(95年10月20日)、
項次5為CNS 8058「特殊合板」(97年5月7日)、
項次6~11為CNS 1349「普通合板」(97年5月7日)、
項次12~15為CNS 11818「單板層積材」(96年5月2日)、
項次16~20為CNS 11342「複合木質地板」 (95年8月29日)。
(2)甲醛釋出量之國家標準規定(分為三級F1、F2或F3)如下表:
標示符號	甲醛釋出量平均值(mg/L)	甲醛釋出量最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	以下
F3	1.5以下	以下

2.標示檢查: 依據木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定，中密度纖維板、集成材 、合板及層積材應於本體，複合木質地板於包裝上，應標示項目如下:
(1)商品檢驗標識(圖例如 或 )
        T30001 R300001
(2)甲醛釋出量（F1或F2或F3）
(3)製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標
(4)製造年月日或批號
3.本次檢驗件數共20件。
 (1)品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全部符合規定。
 (2)標示檢查：皆符合規定。
4.本局自106年1月1日起要求市售木製板材商品新增標示「品名」部分，應依國家標準規定標示，範例如下：
(1)中密度纖維板：標示「中密度纖維板」。
(2)裝修用集成材：
A、整修材標示「裝修用集成材」，未整修材標示「裝修用集成材(未整修)」。
B、塗裝者標示「裝修用集成材(塗裝)」。
(3) 特殊合板：依產品實際狀態標示「天然木化粧合板」或「特殊加工化粧合板」。
(4) 普通合板：標示「全單板合板」或「木心合板」。
(5) 單板層積材：標示「單板層積材」。
(6) 複合木質地板：複合I類木質地板標示「複合I類木質地板」；複合II類木質地板標示「複合II類木質地板」；複合III類木質地板標示「複合III類木質地板」。