102年基隆宜蘭地區市場購樣「黃色小鴨」檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價*數量) | 中文標示查核結果 (詳列不符合情形及商品檢驗標識字號) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水鴨玩具 | GO TOP TOYS | 888-8 | 中國 大陸 | GO TOP TOYS CO.,LTD/ 1427 TRANS HONGKONG COMM BLDG 41-43 CAR NARVON RD TST KL H.K. | 金大原有限公司/新北市新莊區中山路1段498-3號/ 02-85220038 | 億禧屋精品店/基隆市七堵區百五街45號1樓/02-24522530 | 60/6入 | 符合○ M33570 批號: 1303008 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠:黃色(INK)、深黃色、綠色 繩子:白色 *「塑化劑含量」：○符合。 塑膠:黃色(INK)、深黃色、綠色 |
| 2 | 水鴨玩具 | FON KING INDOSTRL | 299A | 中國 大陸 | FON KING INDOSTRL CO(557 559 NATHANRD,16/F,BLOCKB.KOWLOON.HONG.KONG) | 合杰利有限公司(新北市中和區平安路18巷5號3樓、02-31517400) | 億禧屋精品店/基隆市七堵區百五街45號1樓/02-24522530 | 60/10入 | 符合○ M33639 批號: 1308001 | 總評: ●不符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃色(INK) *「塑化劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃色(INK) DBP:0.113% DEHP:16.650% DINP:1.016% 總和:17.779% (>0.1%) |
| 3 | 環保軟鴨 | CONCORD DESIGN CLASSICS | 2301-9 | 中國 大陸 | CONCORD DESIGN CLASSICS LTD./GUANGZHUNGHWAY SOUTHSIDE,YONGMO COANTRY,ZHONGSHAN,CHINA | 大創實業有限公司/台中市北區梅川西路三段35巷36號1樓/04-23593292 | 家吉商行/基隆市仁愛區愛四路26-1號1樓/02-24278531 | 140/7入 | 符合○ M53067 批號: 1307521 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃色(INK) *「塑化劑含量」：○符合。 軟塑膠:黃色(INK) (>0.1%) |
| 4 | 水鴨玩具 |  | 881040 | 中國 大陸 | 文字褪色難辨識 | 權鑫企業貿易有限公司/新北市三重區中興北街224號/02-85122002 | 億禧屋精品店/基隆市七堵區百五街45號1樓/02-24522530 | 60 | 不符合● M135853 批號: 1303001 M字軌非5碼不符合現行商品檢驗作業規定之要求 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:橘黃色(INK) *「塑化劑含量」：○符合。 軟塑膠:橘黃色(INK) (>0.1%) |
| 5 | 填充玩具 | 新威寶 | 17cm | 中國 大陸 | 新威寶玩具廠/ 廣東省東莞市興龍東路18號 | 金富玩具實業有限公司/嘉義縣民雄鄉秀林村東義6-9號/05-2111900 | 基隆地區夜市攤販 | 150 | 符合○ M63306 批號: 1308008 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 絨布:橘色、黃色 線:黃色 繡線:黑色 |
| 6 | 填充玩具 | WEI CHENG | 19.5cm | 中國 大陸 | WEI CHENG TOYCO.LTD/SIDE BY HUANSHI BOWLING CLUB OF CHAOAN ROAD FOSHAN CITY | 威群有限公司/02-22805886/ 新北市三重區永福街130號5樓 | 億禧屋精品店/基隆市七堵區百五街45號1樓/02-24522530 | 90 | 符合○ M34392 批號: 1210008 | 總評: ●不符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:透明(吸盤) 絨布:橘色、黃色 線:白色 繡線:黑色 *「塑化劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明(吸盤) DEHP:33.022%(>0.1%) |
| 7 | 黃色小鴨玩具 | FON KING INDOSTRL | 21cm | 中國 大陸 | FON KING INDOSTRL CO(557 559 NATHANRD,16/F,BLOCKB.KOWLOON.HONG.KONG) | 合杰利有限公司(新北市中和區平安路18巷5號3樓、02-31517400) | 九禾堂文化事業公司，統編25078503， 宜蘭縣羅東鎮民權路165號 03-9568538 | 89/8入 | 符合○ M33639 批號: 1308001 | 總評: ●不符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃色(INK) *「塑化劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃色(INK) DBP:0.068% DEHP:14.783 DINP:0.576%% 總和:15.427%(>0.1%) |
| 8 | 2.5”吋黃色小鴨 | 新威寶 | 8.5cm | 中國 大陸 | 新威寶玩具廠(廣東省東莞市興瓏東路18號) | 金富玩具實業有限公司(嘉義縣民雄鄉秀林村東義6-9號) | 九禾堂文化事業公司，統編25078503， 宜蘭縣羅東鎮民權路165號 03-9568538 | 49 | 符合○ M63306 批號: 1308007 | 總評: ●不符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:透明(耳機塞) 繩子:白色 Pb:8.79mg/kg<90mg/kg Cd:4.40mg/kg<75mg/kg Hg:10.99mg/kg<60mg/kg 絨布:黃色、橘色 繡線 *「塑化劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明(耳機塞) DBP:0.031% DEHP:1.472% 總和:1.503%(>0.1%) |
| 9 | 小鴨手電筒 |  | 9201342090211 | 中國 大陸 | YIFA TOYS(NO.69 Jiangdosiqu Yiwu Zhwnjiang) | 一發洋行有限公司(新北市板橋區金門街31巷33號2樓、02-22963006) | 龍如意文化有限公司，統編54236003，宜蘭縣羅東鎮公正路75-1號 03-9551555 | 49 | 不符合● M34048 批號: YF228 批號不符合現行商品檢驗作業規定之要求 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「電驅動測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠:橘色、黃色(INK) *「塑化劑含量」：○符合。 塑膠:橘色、黃色(INK) |
| 10 | 洗澡玩具 | LUNG KWONG | EF114873 | 中國 大陸 | LUNG KWONG COMPANY(NO.07-08 PLASTIC CITY CHENGHAI SHANTOU CITY GUANGDONG CHINA) | 大創實業有限公司(台中市北區梅川西路三段35巷36號、04-23593292) | 阿花夢工廠，統編30345614，宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號 03-9512396 | 120 | 符合○ M53067 批號: 1309038 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠:粉紅色(底部) 軟塑膠:黃色(INK)(本體) *「塑化劑含量」：○符合。 塑膠:粉紅色(底部) 軟塑膠:黃色(INK)(本體) |
| 11 | 小鴨 | YIFA TOYS | EF9131 | 中國 大陸 | YIFA TOYS(NO.69 Jiangdosiqu Yiwu Zhwnjiang) | 一發洋行有限公司(新北市板橋區金門街31巷33號2樓、02-22963006) | 阿花夢工廠，統編30345614，宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號 03-9512396 | 120 | 不符合● M34048 批號: YF228 批號不符合現行商品檢驗作業規定之要求 | 總評: ●不符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:橘黃色、透白色(INK)(氣孔) *「塑化劑含量」：●不符合。 軟塑膠:橘黃色、透白色(INK)(氣孔) DEHP:8.567%(>0.1%) |
| 12 | 大鴨配3隻小鴨 | YIFA TOYS | EF108813 | 中國 大陸 | YIFA TOYS(NO.69 Jiangdosiqu Yiwu Zhwnjiang) | 一發洋行有限公司(新北市板橋區金門街31巷33號2樓、02-22963006) | 阿花夢工廠，統編30345614，宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號 03-9512396 | 76/4入 | 不符合● M34048 批號: YF228 批號不符合現行商品檢驗作業規定之要求 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃色、透白色(INK)(氣孔) *「塑化劑含量」：○符合。 軟塑膠:黃色、透白色(INK)(氣孔) |
| 13 | 五入啾啾鴨 | FOWA TRADING LIMITED | S-TL608 | 中國 大陸 | FOWA TRADING LIMITED(RM383 PENNSULA 67 MODY ROAD TSIM SHA TSUI EAST.KLN.H.K.) | 聯昇興業有限公司(新北市五股區五工六路61號5樓、02-89903799) | 阿花夢工廠，統編30345614，宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號 03-9512396 | 160/5入 | 符合○ M33584 批號: 1309003 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃色、透白色 (氣孔) *「塑化劑含量」：○符合。 軟塑膠:黃色、透白色 (氣孔) |
| 14 | 鴨子小夜燈 | YIFA TOYS | EF9128 | 中國 大陸 | YIFA TOYS(NO.69 Jiangdosiqu Yiwu Zhwnjiang) | 一發洋行有限公司(新北市板橋區金門街31巷33號2樓、02-22963006) | 阿花夢工廠，統編30345614，宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號 03-9512396 | 72 | 不符合● M34048 批號: YF228 批號不符合現行商品檢驗作業規定之要求 | 總評: ●不符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「電驅動測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃(INK)、本體 塑膠:白色、黑色(底部) *「塑化劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃(INK)、本體 DEHP:6.262% DEHP:0.016% 總和:6.278%(>0.1%) |
| 15 | 存錢筒 | AO XING TOYS | 931-1 | 中國 大陸 | AO XING TOYS FNCTORY(LIDE PARK INDUSTRIAL XONE,LIANXIA TOWN,CHENGHAI ZONE SHANTOUCITY,GUANGDONG) | 來弘企業有限公司(彰化縣林鎮南平里南平一街6號) | 坤展五金行，統編99216592，宜蘭縣羅東鎮中正路89號 03-9372922 | 150 | 符合○ M53035 批號: 1109002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠:黃色(INK)(本體)、白色(底部) *「塑化劑含量」：○符合。 塑膠:黃色(INK)(本體)、白色(底部) |
| 16 | 吊飾小娃娃 | 玉竹 | 2100000003587 | 台灣 | 玉竹玩具實業有限公司(高雄市苓雅區安樂路1巷3號、07-7163726) |  | 寶雅公司羅東雌前分公司，統編27875151，宜蘭縣羅東鎮倉前路66號 03-9551010 | 50 | 不符合● (L)C62 9934174 中文標示品名及材質與實際商品不相符 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠:黃(INK)(本體)、透白色(哨子) *「塑化劑含量」：○符合。 塑膠:黃(INK)(本體)、透白色(哨子) |
| 17 | 玩具 (小鴨) | 新南雅 | 25cm | 台灣 | 新南雅企業社(高雄市三民區建和街26-2號、07-3821019) |  | 大眾家庭五金行，統編02404197，宜蘭縣宜蘭市聖後街21號 03-9333087 | 60 | 符合○ M73947 批號: 1306001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」：○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 貼紙:眼睛 錫箔貼紙:嘴巴、翅膀、腳 塑膠:黃色 *「塑化劑含量」：○符合。 塑膠:黃色 |

備註：

備註：

- 依據中華民國國家標準CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-1「玩具安全（耐燃性）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」等國家標準，依據玩具特性檢驗玩具化性（重金屬、塑化劑）、物性（小物件、危害尖端、危害邊緣、突出物、金屬線、繩索及包裝塑膠膜之安全性等）。

- 耐燃性測試: 玩具不得使用含硝化纖維素（賽璐璐）等材料且玩具本身不得含有可燃性氣體、液體、高度易燃性液體與固體。

- 化學性(重金屬)測試：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度。

玩具材料遷移元素之最大容許含量：

| 元素 |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):2ppm、砷(As):1ppm、鋇(Ba):1.5ppm、鎘(Cd):0.05ppm、鉻(Cr):0.1ppm、鉛(Pb):0.5ppm、汞(Hg):2ppm、

硒(Se):1.5ppm

單位 mg/kg（1 ppm為1/100萬，相當於1mg／kg）

- 化學性(塑化劑)測試：檢測須符合DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。

| 方法偵測極限： | DMP(0.003) | DEP(0.003) | DBP(0.003) | BBP(0.003) | DEHP(0.003) | DNOP(0.003) | DINP(0.01) | DIDP(0.01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位： |  | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 儀器名稱： | 氣相層析質譜儀 GC-FID/MSD(儀器編號:098-特B030、099-特B034) |  |
| ND＝未偵測出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 中文標示及商品檢驗標識檢查，查核項目為：

- 玩具名稱。

- 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者， 應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業

統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

- 主要成分或材質。

- 適用之年齡。

- 使用方法或注意事項。

- 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。

- 商品檢驗標識(或)

6.本次檢驗件數共 17 件；其中「塑化劑測試」項目計 6 件不符合，「重金屬測試」、「物理性測試」項目符合，「中文標示」項目計 6 件不符合。