105年度「混凝土模板用合板」檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格	製造廠商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	混凝土模板用合板	永嘉	14㎜×3尺×6尺	永嘉木業有限公司 / 高雄巿楠梓區後昌路835號 / 07-3610475	永嘉木業有限公司 / 高雄巿楠梓區後昌路835號 / 07-3610475	279	○商品檢驗標識 / ○中文標示	●甲醛釋出量︰ / 國家標準規定： / 最大值：2.1 mg/L / 平均值：1.5 mg/L / 實際檢測結果︰ / 最大值:15.86 mg/L / 平均值:14.08 mg/L
2	混凝土模 / 板用合板	宸旺	14㎜×915㎜×1830mm	宸旺貿易有限公司 / 高雄市左營區富國路185號14F之2 / 07-5565403	宸旺貿易有限公司 / 高雄市左營區富國路185號14F之2 / 07-5565403	525	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
3	混凝土模 / 板用合板	和泰	14㎜×915㎜×1830mm	和泰貿易有限公司 / 高雄市左營區富國路185號14F之2 / 07-5565403	和泰貿易有限公司 / 高雄市左營區富國路185號14F之2 / 07-5565403	525	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
4	混凝土模板用合板	龍盛	15㎜×3尺×6尺	龍盛木業有限公司 / 高雄市梓官區梓義里梓官路230號1樓 / 07-6100886	龍盛木業有限公司 / 高雄市梓官區梓義里梓官路230號1樓 / 07-6100886	420	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
5	混凝土模板用合板	百材	14㎜×3尺×6尺	百材企業有限公司 / 新北市五股區五權六路35號 / 02-22992957	百材企業有限公司 / 高雄市大寮區華中路21號 / 07-7875060	315	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
6	混凝土模板用合板	和翊	14㎜×915㎜×1830㎜	和翊有限公司 / 高雄市小港區港安街21號1樓 / 07-7422568	和翊有限公司 / 高雄市小港區港安街21號1樓 / 07-7422568	420	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○甲醛釋出量
7	混凝土模板用合板	威昜	15㎜×3尺×6尺	威昜有限公司 / 高雄市三民區瀋陽街95號 / 07-3163858	三朋行 / 高雄市楠梓區朝明路57號 / 07-3511190	600 / ○商品檢驗標識 / ○中文標示	●甲醛釋出量︰ / 國家標準規定： / 最大值：2.1 mg/L / 平均值：1.5 mg/L / 實際檢測結果︰ / 最大值:12.22 mg/L / 平均值:9.47 mg/L
8	混凝土模板用合板	木和	14㎜×3尺×6尺	木和有限公司 / 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 / 07-3163858	木和有限公司 / 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 / 07-3163858	315	○商品檢驗標識 / ○中文標示	●甲醛釋出量︰ / 國家標準規定： / 最大值：2.1 mg/L / 平均值：1.5 mg/L / 實際檢測結果︰ / 最大值:9.71 mg/L / 平均值:9.15 mg/L
9	混凝土模板用合板	柏昜	14㎜×3尺×6尺	柏昜有限公司 / 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 / 07-3163858	柏昜有限公司 / 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 / 07-3163858	315	○商品檢驗標識 / ○中文標示	●甲醛釋出量︰ / 國家標準規定： / 最大值：2.1 mg/L / 平均值：1.5 mg/L / 實際檢測結果︰ / 最大值:9.54 mg/L / 平均值:7.92 mg/L
10	混凝土模板用合板	泓柏	15㎜ ×3尺×6尺	泓柏國際開發有限公司 / 高雄市三民區德山街35巷19號2樓之2 / 07-3928585	泓柏國際開發有限公司 / 高雄市三民區德山街35巷19號2樓之2 / 07-3928585	389	○商品檢驗標識 / ○中文標示	●甲醛釋出量︰ / 國家標準規定： / 最大值：2.1 mg/L / 平均值：1.5mg/L / 實際檢測結果︰ / 最大值:17.36 mg/L / 平均值:14.08 mg/L

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定
備註︰
1.品質檢測︰依據國家標準CNS 8057「混凝土模板用合板」(101年10月5日版)檢測「甲醛釋出量」。
2.標示檢查︰依據「商品檢驗法」及本局102年12月17日經標二字第10220022330號函規定，商品本體應標示項目如下︰
(1)品名：於商品本體面板或底板，以每個字3公分×3公分以上內容清晰可辨且不易磨滅方式標示「混凝土模板用合板」。
(2)商品檢驗標識： 或 。
M30001

M30001

(3)製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標。
(4)製造年月日或批號。
3.本次購樣件數共計10件，其中「甲醛釋出量」檢測結果有5件不符合國家標準規定，最大值、平均值均超過F3規定值(最大值：2.1mg/L、平均值：1.5mg/L)（項次1、7、8、9、10），標示則全部符合規定。