105年「玩具滑板車」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	規格/ / 型號	產地	製造廠商 / (含地址、電話)	進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址 / 、電話)	價格 / (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	兒童流行三輪滑板車	56*21*68cm	台灣	震順實業有限公司 / 苗栗縣苑裡鎮舊社里2鄰21-6號 / 037-742869		大潤發東帝士(東逸企業有限公司) / 基隆市安樂區安和二街15號B棟 / 02-24342592	569	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 / 2.未標示：「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」 / 軟塑膠(握把) / DEHP:9.32%>0.1% / ○「甲醯胺殘留量」
2	青蛙-蛙式滑板車	568	中國 / 大陸	金剛有限公司 / 廣東省汕頭市澄海區上埭二水廠西側2巷	聯昇興業有限公司 / 新北市五股區五工六路60號5樓 / 02-89903799	大潤發東帝士(東逸企業有限公司) / 基隆市安樂區安和二街15號B棟 / 02-24342592	2249	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.製造商地址不完整(無門牌號碼)。 / 2.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 / 3. 未標示：「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「電驅動測試」 / ●「重金屬含量」 / 漆料(立桿上塗裝之油漆) / Ba:1101.39mg/kg>1000mg/kg / ●「塑化劑含量」 / 塑膠片(包覆於剎車線外之軟塑膠片) / DEHP:1.34%>0.1%
3	美國Radio Flyer感統騎乘玩具	1W0024608	中國 / 大陸	美國Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, Illinois 60707 USA	科育有限公司 / 新北市三重區環河南路262號4樓 / 02-89720800	臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司中和環球店 / 新北市中和區中山路三段122號3樓 / 02-22263500	1799	●商品檢驗標識 / 批號未緊臨商品檢驗標識圖式之右方或下方。 / ●中文標示 / 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
4	YGlider Deluxe平衡滑板車	YGLIDEL	中國 / 大陸	Nicer Holdings Ltd. / 9/F., Full View Fty. / Bldg. 50-52 Tong Mi Rd. Mongkok,KLN.HK	信隆車料工業（股）公司 / 新竹縣湖口鄉光復北路18號03-5971681	城市綠洲股份有限公司羅東分公司 / 宜蘭縣五結鄉五結路三段498號 / 03-9602092	2230	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
5	KT巧克力滑板車	Y1316	中國 / 大陸	YAYA CORPORATION / 4FL. 28-3 Gupyoung, / Saha Busan, Korea	伯寶行股份有限公司 / 新北市新莊區新樹路268巷18號 / 02-22027999	臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司宜蘭門市部 / 宜蘭縣宜蘭市民權路2段38巷2號地下2樓 / 03-9367066	1299	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 / 2. 未標示：「承載限重」及「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」 / 軟塑膠(握把) / DEHP:8.10%>0.1% / ○「甲醯胺殘留量」
6	扭扭滑板車	846770	中國 / 大陸	H. GROSSMAN (HK) LTD.NGB / ROOM1105, 11/F, TOWER2, SOUTH SEAS CENTRE. 75 MODY ROAD / TST EAST, KOWLOON.HK	臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司 / 臺北市中山區新生北路2段28巷1號0800-018098	臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司宜蘭門市部 / 宜蘭縣宜蘭市民權路2段38巷2號地下2樓 / 03-9367066	795	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」 / ○「甲醯胺殘留量」
7	長頸鹿滑板車	1003	中國 / 大陸	Y.K TOYS / 廣東省汕頭市龍湖區黃山路168號	錡異國際有限公司臺南市長東街108巷52號06-2058395	天祿地球村科技有限公司 / 宜蘭縣宜蘭市復興路2段168號 / 03-9322968	599	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 未標示：「承載限重」、「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」 / ○「甲醯胺殘留量」
8	兒童三輪滑板車	56*33*64cm	台灣	志銓企業有限公司 / 嘉義縣大林鎮三角里下林頭1-8號05-2951106		華大商行 / 宜蘭縣羅東鎮大新里和平路158號 / 03-9551062	580	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 / 2.未標示：「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」 / ○「甲醯胺殘留量」
9	四輪搖擺滑板車	309421	中國 / 大陸	牧野企業有限公司 / 中國浙江省梅湖新村八棟八號	達擎企業有限公司臺中市潭子區大富路1段80-8號04-25313528	遠百企業股份有限公司基隆分公司 / 基隆市信義區深溪路53號B1 / 02-24681668	1199	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 未標示：「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
10	三輪車	60*73*33cm	台灣	高聚工業股份有限公司 / 嘉義縣朴子市崁前里22-1號 / 03-3695109		擎天玩具禮品店 / 臺北市文山區木新路3段166號 / 02-29368692	700	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.未標示使用方法或注意事項。 / 2.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 / 3.未標示：「承載限重」、「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ● / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」 / 塑膠片(握把龍頭外包覆護套) / DEHP:0.41%、DINP:7.26% / 總和:7.67%>0.1% / 軟塑膠(輪胎) / DEHP:8.22%>0.1% / 軟塑膠(握把) / DEHP:7.43%、DINP:3.59% / 總和:11.02%>0.1%
11	發光輪平衡滑板車	SO331	中國 / 大陸		進口商/委製商 / 成功體育文具(股)有限公司 / 新北市汐止區康寧街149號1樓02-26957030	遠百企業股份有限公司基隆分公司 / 基隆市信義區深溪路53號B1 02-24681668	1799	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
12	兒童三輪滑板車	73*36*74cm	台灣	上益童車企業社 / 彰化縣北斗鎮西德里八德路80巷14號 / 04-8876280		振高商行 / 基隆市仁愛區仁三路63號之1 / 02-24289308	750	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.未有使用方法或注意事項。 / 2.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 / 3.未標示：「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
13	國民版多功能滑板車/嚕嚕車	YCH-01/02	中國 / 大陸	東莞市貝之嬰兒童用品有限公司 / 東莞市石碣鎮唐洪村唐洪街52號	晶仁國際股份有限公司 / 新北市新店區順安街77號3樓 / 02-77231020	東東百貨股份有限公司 / 臺北市太原路54號 / 02-25561661	999	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」 / ○「甲醯胺殘留量」
14	小小兵-三輪滑板車	SV11097	中國 / 大陸	H.Grossman Limited. / Rm 1105, 11/F, / Tower 2,South, Seas, / Centre 75 Mody Road, / Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK.	香港商振光玩具有限公司台灣分公司 / 臺北市大同區鄭州路139號10樓 / 02-25539396	PChome線上購物 / 臺北市大安區敦化南路二段105號15樓 / 02-27040999	1499	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 未標示：「承載限重」及「須穿戴防護裝備」等警語。	總評： ○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」 / ○「甲醯胺殘留量」

      「○」表示符合；「●」表示不符合
備註：
品質檢測：依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全(物理性)」等國家標準檢測。
1. 物理性：規定玩具結構特性之要求(如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)。
2. 電驅動性：應符合CNS 14276之規定，電力驅動之結構組合及以電力為功能之電驅動玩具之安全要求(熱與異常使用、機械強度及結構等測試)。
3. 化學性
重金屬含量：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：
元素 mg/kg(ppm)
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒
60	25	1000	75	60	90	60	500

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):2ppm、砷(As):1ppm、鋇(Ba):1.5ppm、鎘(Cd):0.05ppm、鉻(Cr):0.1ppm、鉛(Pb):0.5ppm、汞(Hg):2ppm、硒(Se):1.5ppm
1. 塑化劑含量：檢測須符合DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。
2. 甲醯胺殘留量：發泡材料玩具中所含甲醯胺殘留量，不得超過200mg/kg(ppm)。
標示查核，查核項目為：
商品檢驗標識
圖例

        或 或

1. 商品檢驗標識有3種，其中採監視查驗者，其商品檢驗標識有標準檢驗局印製之「C」字軌及廠商自行印製之「M」字軌等2種，採驗證登錄者有「R」字軌1種。
2. 自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000 及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期之月份；第五～七碼為流水號)。
中文標示
1. 玩具名稱。
2. 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。
3. 主要成分或材質。
4. 適用之年齡。
1. 若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。
2. 若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。
1. 圓圈及斜線必須為紅色。
2. 襯底必須為白色。
3. 不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。
4. 標誌直徑應為10 mm以上。
5. 斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。
1. 使用方法或注意事項。
2. 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。
3. 進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明說簡略。
4. 「警告」或「注意」二字字體應大於5mm×5mm，內容文字1.5mm×1.5mm。
本次檢驗件數共14 件，產地台灣4件及中國大陸10件。
檢測結果為：
品質部分
1. 「物理性」：全數符合國家標準要求。
2. 「電驅動性」：項次2及13含電驅動元件，皆符合國家標準要求。
3. 「化學性」部分：
1. 「重金屬含量」：計有1件(項次2)，重金屬鋇超過國家標準1000ppm限量值規定。
2. 「塑化劑含量」：計有4件(項次1、2、5及10)，超過國家標準0.1﹪限量值規定。
3. 「甲醯胺殘留量」：項次1、5、6、7、8、13及14等商品皆具有發泡塑膠材質，皆符合國家標準要求。
標示查核
1. 商品檢驗標識：計有1件(項次3)，雖有貼附商品檢驗標識，惟其標示方式不符合規定。。
2. 中文標示：計有11件(項次1、2、3、5、6、7、8、9、10、12及14)不符合規定，不符合情形包括製造商地址不完整、未有使用方法或注意事項、未有承載限重、須穿戴防護裝備、產品無剎車功能等警語內容及「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。