「塑膠軟質桌墊」品質不符合商品圖樣

項次	品名	圖樣	品質檢測 / 不符情形
8	4K軟墊板(超厚)		「塑化劑」： / DEHP=20.2% / 總和20.2% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
10	透明8K軟墊		「塑化劑」： / DINP=16.4% / 總和16.4% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
14	墊板-軟墊板		「塑化劑」： / DINP=19.3% / 總和19.3% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
16	8K軟墊板(超厚)		「塑化劑」： / DEHP=23.5% / 總和23.5% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。