106年市售「嬰幼兒服裝」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格/型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質 / 檢測結果
1	小熊初生褲2入	Chicco	尺寸:03個月貨號: / 71112551603 / 顏色: 16粉	中國大陸	杏豐實業有限公司 / 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 / 02-66358858	裕和昌婦幼用品有限公司(愛兒麗婦幼用品連鎖百貨) / 高雄市鼓山區華夏路189號 / 07-5526387	406	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
2	2入攜帶嬰兒圍兜,粉紅	Brother max	尺寸: 約 / 20*20公分 / 貨號: / BM71152	中國大陸	馨力陽有限公司 / 臺北市中山區南京東路一段25號9F-1 / 02-25118669	裕和昌婦幼用品有限公司(愛兒麗婦幼用品連鎖百貨) / 高雄市鼓山區華夏路189號 / 07-5526387	418	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 纖維成分：包裝紙為「背面100%尼龍」，本體附縫為「Back 100% polyster (聚酯纖維)」，兩者不一致，檢測結果為100%聚酯纖維。 / 洗標圖案： / 翻滾烘乾僅標示「」，未於圖內加註說明，與規定的「」或「」不符。 / 本體附縫為「」，吊牌為「」，兩者不一致。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質 / 檢測結果
3	長版 / 紗布衣	Schick	尺寸: F / 身長:新生兒~70cm / 貨號: 30868	臺灣	舒福製衣廠有限公司 / 高雄市苓雅區建國一路61-7號 / 07-7496761	諾貝兒寶貝股份有限公司丁誠分公司 / （丁丁連鎖藥妝） / 高雄市鼓山區明誠三路465號 / 07-5520120	178	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 水洗的洗標圖案，附縫標籤上為「」，外包裝為「」，兩者不一致。	總評：● / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ●物理性安全要求 / 胸部位及腰部位功能性繩帶長度經檢驗結果為 165 mm以上，超過140 mm / ，不符CNS 15291第3.8「當平放且在其最大尺寸時，拉帶、功能性及裝飾性繩帶突出不得大於140 mm。」規定。
4	花花仙子系列-紅	米諾娃	尺寸:12M / 身高: 80-90cm / 貨號: / MV1550 / -12M	臺灣	力賦國際有限公司 / 高雄市前金區旺盛街26號07-2157726	諾貝兒寶貝股份有限公司丁誠分公司 / （丁丁連鎖藥妝） / 高雄市鼓山區明誠三路465號 / 07-5520120	399	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑
5	防水透氣學習褲(女童短裙)	奇哥	尺寸:2歲	臺灣	奇哥股份有限公司 / 臺北市松山區南京東路四段186號5樓 / 02-25781188	諾貝兒寶貝股份有限公司丁誠分公司 / （丁丁連鎖藥妝） / 高雄市鼓山區明誠三路465號 / 07-5520120	551	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質 / 檢測結果
6	上衣	Roberta di Camerino	尺寸:85 / 顏色:卡其色	臺灣	耦益國際開發有限公司 / 臺南市南區文南路51號4樓 / 06-2619977	夢時代購物中心-Roberta di Camerino櫃位 / 高雄市前鎮區中華五路789號 / 07-8230320	590	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 纖維成分：本體附縫為「棉50%、絲50%」，吊牌為「聚酯纖維50%、絲50%」，與檢測結果不一致，且「絲」非法定中文學名。 / 檢測結果： / ＊棉56.5%、 / ＊蠶絲43.5%	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
7	小恐龍肩開套裝	Lear world / 儷兒世界	尺寸:70 / 顏色:黃	臺灣	輝日實業有限公司 / 臺南市安平區郡平路460巷35號 / 06-2991238	名媛婦幼用品專賣店 / 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 / 07-3363672	199	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 乾洗的洗標圖案，附掛吊牌為「」，外包裝為「」，兩者不一致，且乾洗圖案須加註限用的乾洗溶劑，如「」或「」。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑
8	寶寶薄練習褲	KU-KU Duckbill	尺寸:L / (12-24個月)	臺灣	吉尼寶貝國際股份有限公司 / 彰化市茄苳路2段290巷27號 / 0800-223358	名媛婦幼用品專賣店 / 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 / 07-3363672	179	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料
9	負離子紗布連身裝-繽紛世界	小河馬 / AJ Hippo	尺寸:0-6m	臺灣	委製商： / 福而美嬰童用品股份有限公司 / 臺北市內湖區行愛路78巷28路3樓之3 / 02-87913372	名媛婦幼用品專賣店 / 高雄市苓雅區青年二路29號1樓 / 07-3363672	310	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○物理性安全要求
10	潛水衣	DECATHLON	尺寸:2y/a	中國大陸	台灣迪卡儂有限公司 / 臺中市南屯區大敦南路379號 / 04-24713612	台灣迪卡儂有限公司鳳山營業所 / 高雄市鳳山區文化路59號 / 07-7432000	999	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質 / 檢測結果
11	男嬰- / 短袖印花T	in extenso	尺寸:適用年齡6~12月、 / 74公分 / 貨號:466583	孟加拉	大潤發流通事業股份有限公司 / 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 / 02-27952888	大潤發流通事業股份有限公司鳳山分公司 / 高雄市鳳山區文化路59號地下1樓至3樓 / 0800-010020或07-7102999	149	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑
12	喜羊羊立體圍兜(藍/粉)	US BABY	尺寸: / 25*27cm / 貨號: / u1104403B/P	臺灣	台灣優生股份有限公司 / 新北市新北產業園區五權六路30號 / 0800-281557	家福股份有限公司澄清分公司（家樂福澄清店） / 高雄市三民區澄清路635號07-3943858	149	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑
13	繽紛水果貓反折護手紗布肚衣	Baby talk	尺寸:60cm型號: / BT110314	臺灣	小小家有限公司 / 新北市汐止區伯爵街14巷12號7樓/	頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 / 高雄市左營區明誠二路517號 / 07-5578388	189	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 未標示廠商電話。 / 缺少乾洗的洗標圖案，如「」或「」。	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○物理性安全要求
14	反折袖蝴蝶裝-小星星(天絲棉)	Combi	尺寸:60cm / 適用年齡: / 3個月 / 貨號: / 1511-B0506-60B	臺灣	台灣康貝有限公司 / 臺北市內湖區內湖路1段360巷6號6樓 / 02-77208585	頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 / 高雄市左營區明誠二路517號 / 07-5578388	620	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑 / ○物理性安全要求
15	單上衣	吉梵尼●范倫鐵諾 / (GIOVANNI VALENTINO)	尺寸:080 / 貨號:36059顏色:43粉色	臺灣	龍億服裝有限公司 / 臺南市安平區建平十三街39號06-2993355	頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 / 高雄市左營區明誠二路517號 / 07-5578388	676	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑
16	紗布肚衣_ / 素白粉	1A2B baby	尺寸: / 60~70cm / 貨號: / 601028W	臺灣	雅郁嬰童用品股份有限公司臺南市永康區中山北路396號 / 06-2014615	頑皮寶貝國際有限公司明誠營業所 / 高雄市左營區明誠二路517號 / 07-5578388	139	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○物理性安全要求

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質 / 檢測結果
17	紗布蝴蝶裝	PUKU	尺寸:60cm	臺灣	雪弘實業股份有限公司 / 臺北市內湖區瑞光路408號4樓之3 / 02-26277298	喜喬婦嬰用品 / 高雄市左營區明誠二路538號 / 07-5581399	220	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○物理性安全要求
18	連身裝	麗嬰房 / (Les enphants)	尺寸: / 身高66cm	臺灣	麗嬰房股份有限公司 / 臺北市內湖區陽光街321巷60號 / 0800-000618	漢神名店百貨股份有限公司（漢神百貨麗嬰房用品櫃位） / 高雄市前金區成功一路266之1號 / 07-2157266	1181.5(2件2363)	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑
19	麵包超人附袋雙面穿外套藍	BAN DAI	尺寸:80cm	中國大陸	曼迪傳播有限公司 / 新北市板橋區三民路二段37號25樓之2 / 02-29634688	漢神名店百貨股份有限公司（漢神百貨麵包超人櫃位） / 高雄市前金區成功一路266之1號 / 07-2157266	1112	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○塑化劑

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」；含有塑膠塗布或配件等之嬰幼兒服飾參照國家標準CNS 15503「兒童用品安全一般要求」增加檢測「塑化劑」；具繩帶及拉帶者依國家標準CNS 15291「兒童衣物安全規範－兒童衣物之繩帶及拉帶」增加檢測「物理性安全要求」；依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測纖維成分及含量。
（1）「游離甲醛」項目：嬰幼兒服飾含量不得超過20 ppm。
（2）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。
（3）「塑化劑」項目：含量不得超過0.1 % (1000 ppm)。
（4）「纖維成分及含量」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內，標示百分之百者無許可差。
（5）「物理性安全要求」項目：衣服胸部及腰部等其他部位，當平放且在其最大尺寸時，所含之拉帶、功能性及裝飾性繩帶突出不得大於140 mm。
2.標示查核：依據「商品檢驗法」及「服飾標示基準」規定應標示項目如下：
（1）依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例：或)。
（2）依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：
1. 國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
2. 尺寸或尺碼。
3. 生產國別(製品主要製程地之生產國別)。
4. 纖維或羽絨成分。
5. 洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。
註：
  1. 105年3月20日前進口或出廠商品應標示「水洗」、「乾洗」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙」之圖案。
  2. 105年3月20日起進口或出廠商品應標示「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。
  3. 依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：
−以上A.、B.規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。
−以上C.、D.、E.規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但嬰兒衣物及配件類商品得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。
3.本次檢驗共19件不同廠牌。
（1）品質檢測結果：
A.19件樣品檢測「游離甲醛」部分：全數符合國家標準之規定。
B.19件樣品檢測「禁用之偶氮色料」部分：全數符合國家標準之規定。
C.11件樣品檢測「塑化劑」部分：全數符合國家標準之規定。
D.6件「物理性安全要求」之繩帶長度：1件(項次3)不符合國家標準之規定。
（2）中文標示：
A.商品檢驗標識：全數符合「商品檢驗法」規定。
B.中文標示查核結果：不符合「服飾標示基準」標示共5件，不符合情形說明如下：
  1. 「一般標示」計4件(項次2、3、7、13）不符合規定，包括未標示廠商電話；纖維成分標示不一致；洗燙處理標示不正確或不一致。
  2. 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計1件(項次6)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內之規定。