106年度「壁掛式陶瓷洗臉盆」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
1	洗面盆	caesar	L2150S-PW	越南	凱薩衛浴股份有限公司 / 新北市三重區興德路111-8號7樓 / 02-85123712	首嘉國際有限公司 / 高雄市苓雅區武廟路203號 / 07-2236439	1365	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
2	壁掛式瓷製面盆	KARAT	K-1137	中國大陸	鼎興開發貿易股份有限公司 / 臺北市內湖區文湖街10號4樓 / 0800-368368	特力屋 / 高雄市苓雅區武廟路218號 / 07-2259111	4990	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
3	豪華短柱洗面盆	HCG	LF999SR	未標示	和成欣業股份有限公司 / 臺北市內湖區行善路398號1樓 / 02-27925511	特力屋 / 高雄市苓雅區武廟路218號 / 07-2259111	2980	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
4	面盆	TENCO	L-1586X	臺灣	振吉電化廠股份有限公司 / 臺南市仁德區二行一路11號 / 06-2662577	新三和水電材料行 / 屏東市自由路190號1樓 / 08-7332251	1365	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
5	洗面盆	Modern	L-30	未標示	燴豐窯業開發股份有限公司 / 臺南市大內區石湖里石子瀨400號	新三和水電材料行 / 屏東市自由路190號1樓 / 08-7332251	1029	○商品檢驗標識 / ●中文標示： / 製造日期模糊不清。	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

6	洗面盆	LCB	L135	未標示	隆昌窯業股份有限公司 / 0800-063366	隆昌窯業股份有限公司高雄分公司 / 高雄市鼓山區文忠路39號 / 07-5528566	1075	○商品檢驗標識 / ●中文標示： / 未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之地址。	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
7	壁掛式洗臉盆	TOTO	L238CGUT1	未標示	台灣東陶股份有限公司 / 苗栗縣造橋鄉朝陽村11鄰12號 / 0800-890250	章記企業有限公司 / 高雄市前金區中華三路166號 / 07-2868111	2330	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
8	壁掛式瓷製面盆	OVO	L3502SL-W	中國大陸	京典衛浴股份有限公司 / 新北市蘆洲區集賢路217之1號 / 02-89838833	章記企業有限公司 / 高雄市前金區中華三路166號 / 07-2868111	2300	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
9	瓷製面盆	ROCA	325453000	中國大陸	高豐衛浴股份有限公司 / 高雄市左營區明華一路231號 / 07-5570066	高豐衛浴有限公司 / 高雄市左營區明華一路231號 / 07-5570066	3500	○商品檢驗標識 / ●中文標示： / 製造日期模糊不清。	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性
10	壁掛式瓷製面盆	E&T	L-2246	臺灣	國寶窯業股份有限公司 / 桃園市大溪區大鶯路1320巷151號 / 0800-062868	雅比斯企業行 / 高雄市苓雅區青年一路187號 / 07-3306500	1837	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○吸水率 / ○耐急冷性 / ○耐釉裂性 / ○耐承載性

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。
備註：
1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 3220-3「衛生陶瓷器—洗面盆」，進行「吸水率」、「耐急冷性」、「耐釉裂性」及「耐承載性」等項目。
(1)吸水率：檢測陶瓷洗臉盆之材質吸水率，瓷質吸水率須在0.5%以下，陶質須在15%以下。
(2)耐急冷性：加熱高於冷卻水溫度110℃以上30分鐘後，放入冷水中冷卻，其坯體及釉面不得有裂紋。
(3)耐釉裂性：在高壓蒸氣中放置1小時後，其釉面不得有裂紋。
(4)耐承載性：檢測陶瓷洗臉盆在無支撐情形下，須能承受1.1*103牛頓（113.4公斤力）之垂直載重，載重10分鐘後不得產生龜裂或破損。
2.標示查核，查核項目為：
(1)商品檢驗標識
本體應貼有貼有「商品檢驗標識」如圖例 或 。
(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 3220-3查核。
a.製造廠商名稱或其商標。
b.種類名稱（瓷質或陶質）。
c.製造年月。
d.注意事項：
(a)產品出廠應附施工及安裝說明書與使用說明書；安裝時須依安裝說明書施工。
(b)本產品為陶瓷製品，禁止重力撞擊、敲打、踩及扳壓；使用時不得使洗面盆承受過重之載重。
(c)產品上方不得放置玻璃或陶瓷瓶類物品，以免掉落損傷。
(d)初次使用時，須檢查洗面盆與牆壁是否保持密合；鑽孔孔徑與螺栓是否安置精確；螺栓鎖緊處有否暗裂（龜裂）。
(e)安裝所使用之金屬配件，如螺栓、螺帽、支架等，必須使用不銹鋼或耐蝕材質。
(f)定期檢查金屬配件是否銹蝕或鬆脫；固定位置及洗面盆表面是否龜裂；產品若有裂痕時應即更換。
e.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
4. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：
(1)品質檢測
a.「吸水率」部分：全數符合規定。
b.「耐急冷性」部分：全數符合規定。
c.「耐釉裂性」部分：全數符合規定。
d.「耐承載性」部分：全數符合規定。
 (2)標示查核：
a.「商品檢驗標識」部分：全數符合規定。
b.「中文標示」部分：有3件（項次5、6、9）不符合規定，包括製造日期模糊不清，或未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之地址。