106年度「飲水用水龍頭(LF)」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造商、委託製造商或 進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
1	無鉛面盆混合龍頭(飲水用)	電光牌	A-1150LF	臺灣	振吉電化廠股份有限公司 / 臺南市仁德區二行里二行一路11號 / 06-2662577	永昕衛廚有限公司 / 臺南市南區健康路2段213號 / 06-2635899	3920	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
2	單冷直飲水龍頭(飲水用)	ALLTAS	588010112	中國大陸	大田精密工業股份有限公司 / 屏東縣內埔鄉工業區建富路8號 / 08-7783855	永昕衛廚有限公司 / 臺南市南區健康路2段213號 / 06-2635899	3600	●商品檢驗標識 / 本體未貼附商品檢驗標識。 / ○中文標示	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
3	無鉛廚房立式龍頭	BOSS	D-00222	臺灣	金巨翰實業股份有限公司 / 彰化縣鹿港鎮鹿和路3段234巷27號 / 04-7717855	永昕衛廚有限公司 / 臺南市南區健康路2段213號 / 06-2635899	3900	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
4	飲水用水龍頭	ANTIGUE	B-207LF	未標示	億佳新企業有限公司 / 彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷86之5號	章記衛廚有限公司 / 高雄市前金區中華3路166號 / 07-2868111	4200	○商品檢驗標識 / ●中文標示： / 1.本體未標示熱水與冷水之區別。 / 2.未依標準規定標示包裝應標示之事項。 / 3.未標示報驗義務人名稱及地址。	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
5	飲水用水龍頭	eROS	HK-1912	臺灣	欣格事業股份有限公司 / 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業東三路8號 / 04-7811000	章記衛廚有限公司 / 高雄市前金區中華3路166號	4200	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

6	飲水用廚房無鉛龍頭	HCG	KF3677TR	臺灣	和成欣業股份有限公司 / 臺北市內湖區行善路398號1樓 / 02-27925511	章記衛廚有限公司 / 高雄市前金區中華3路166號	6875	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
7	飲水用龍頭(無鉛壁式廚房龍頭)	凱撒	K726CL	中國大陸	凱撒股份有限公司 / 新北市三重區興德路111之8號7樓 / 0800-001885	凱撒股份有限公司 / 新北市三重區興德路111之8號7樓 / 0800-001885	3000	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
8	廚房立式龍頭	RECO	RK-2305	未標示	陶然居有限公司 / 高雄市左營區立文路77號13樓之2	婦王系統廚具有限公司 / 高雄市鳳山區五甲一路132號 / 07-7461131	3751	○商品檢驗標識 / ●中文標示： / 1.本體未標示熱水與冷水之區別。 / 2.未標示報驗義務人名稱及地址。	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
9	飲水用水龍頭(廚房立式龍頭)	T.A.P.	106023	臺灣	彰一興實業有限公司 / 彰化縣鹿港鎮頭崙里埔尾巷15之1號 / 04-7710685	淨大企業有限公司 / 臺中市南區忠明南路951號1樓 / 04-24838121	3675	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料
10	飲水用水龍頭	允登	YD-614LF	臺灣	允登實業有限公司 / 彰化縣鹿港鎮廖厝里廖厝巷129之47號 / 04-7714197	淨大企業有限公司 / 臺中市南區忠明南路951號1樓 / 04-24838121	5775	○商品檢驗標識 / ●中文標示： / 本體未標示熱水與冷水之區別。	總評：○ / ○無機污染物溶出性能 / ○與水接觸之本體材料

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。
備註：
1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 8088「水龍頭」，進行「無機污染物溶出性能」及「與水接觸之本體材料」等項目。
(1)無機污染物溶出性能：依標準規定之試驗條件進行溶出試驗，針對金屬污染物部分，鉛的Q值須不大於5μg/L，其他污染物應符合下表之基準。
無機污染物	銻(Sb)	砷(As)	鋇(Ba)	鈹(Be)	鉍(Bi)	鎘(Cd)	鉻(Cr)	銅(Cu)	汞(Hg)	鎳(Ni)	硒(Se)	鉈(Tl)	鋅(Zn)	錳(Mn)	鉬(Mo)	硼(B)
溶出性能試驗判定基準（μg/L）	0.6 / 以下	1.0 / 以下	200.0 / 以下	0.4 / 以下	50.0 / 以下	0.5 / 以下	5.0 / 以下	130.0 / 以下	0.2 / 以下	20.0 / 以下	5.0 / 以下	0.2 / 以下	300.0 / 以下	30.0 / 以下	4.0 / 以下	500.0 / 以下

(2)與水接觸之本體材料：飲水用水龍頭與水接觸各構件之材料，依CNS 11942-3「銅及銅合金中鉛定量法」檢測，其材質鉛含量不得超過0.25%。
2.標示查核，查核項目為：
(1)商品檢驗標識
本體應貼有「商品檢驗標識」如圖例 或 。
(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 8088查核。
a.本體標示：水龍頭之本體，應以不易剝離之方法標示下列事項。
(a)製造商名稱或其代號。
(b)單把水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。
(c)水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號（例如：止水旋塞、電動開閉式水龍頭等）。
(d)應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。
(e)用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示〝LF〞（Lead Free，無鉛）。
b.包裝標示：水龍頭之包裝應標示下列事項。
(a)種類、標稱口徑及輔助區分（必要時，附註其機能）。
(b)製造商名稱或其代號。
(c)螺紋種類。
(d)外殼及閥座部之材料。
(e)用於飲水用水龍頭需標示〝飲水用〞。
c.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
3.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：
(1)品質檢測
a.「無機污染物溶出性能」部分：全數符合規定。
b.「與水接觸之本體材料」部分：全數符合規定。
(2)標示查核：
a.「商品檢驗標識」部分：計1件（項次2）不符合規定，商品本體未貼附商品檢驗標識。
b.「中文標示」部分：計3件（項次4、8、10）不符合規定，不符合情形包括商品本體未標示熱水與冷水之區別（項次4、8、10）；未依標準規定標示包裝應標示之事項（項次4）；未標示報驗義務人名稱及地址（項次4、8）等。