106年市售「絲巾」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 中國 大陸 | 未標示 | S-GIRL 花蓮縣玉里鎮中山路2段36號 03-8880308 | 290 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 「纖維成分」標示「80% VISCOSE、20% COTTON」，未以中文學名或慣用名稱標示，且與檢測結果不一致。 檢測結果： ＊聚酯纖維100 % | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 2 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 韓國 | 未標示 | 蝴蝶服飾店 花蓮縣玉里鎮中正路138號 | 450 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 生產國別標示「KOREA」，未以中文標示。 洗標為「」、「」、「」，與規定之「」、「」、「」不符，且缺少水洗標(如：)。 「纖維成分」標示「MODAL 70%、WOOL 30%」，未以中文學名或慣用名稱標示，且與檢測結果不一致。 檢測結果： ＊莫代爾91.4 % ＊羊毛8.6% | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 3 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 無 | 未標示 | 小如意商號 花蓮縣光復鄉大安村和平街15號 | 195 | △中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維100 %) | 總評：○ ○游離甲醛 |

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 未標示(真絲 圍巾) | 未標示 | 未標示 | 無 | 未標示 | 娜魯灣工作室 花蓮縣光復鄉糖廠街18號 03-8703399 | 280 | △中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別。 洗標為「」、「」、「」，與規定之「」、「」、「」不符。 纖維成分標示「100% SILK」，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：蠶絲 100%)。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 5 | 未標示(絲巾) | Mint point | 型號: FYW703 -1052 SL | 中國大陸 | 未標示 | 宇軒家飾藝品 花蓮縣花蓮市國治里博愛街172號1樓 03-8343467 | 600 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 生產國別僅標示China，未以繁體中文標示。 洗標缺少乾燥圖案，如:「」。 纖維成分標示為ポリエステル 100%，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 6 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 韓國 | 未標示 | 麥加韓國精品服飾 花蓮縣花蓮市中正路523之1號1樓 | 390 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、洗標圖案、纖維成分 (檢驗結果：聚酯纖維 100%)。 生產國別標示「KOERA」，未以中文標示。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 7 | 圍巾 | HONOR | 貨號: 689005-5 尺寸: F | 中國 大陸 | 進口商：山形屋有限公司 新北市板橋區三民路2段37號8樓 02-29616747 | 臻靚精品服飾 花蓮縣花蓮市國威里中山路318號1樓 03-8316389 | 590 | ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 8 | 未標示(絲巾) | DAKS | 型號: KS-129 | 無 | 未標示 | 安華洋行 花蓮縣花蓮市國威里中山路320號 03-8359627 | 600 | △中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：蠶絲50.2%、棉 49.8%)。 | 總評：○ ○游離甲醛 |

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 圍巾 | JOAN | 貨號: J519319 | 中國 大陸 | 未標示 (統編：52512397) | 美金服飾有限公司 花蓮縣花蓮市明心街1之19號1樓 03-8357285 | 1,132 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 纖維成分標示「絲30％」，非中文學名或慣用名稱。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 10 | 未標示(絲巾) | CHING MEI | 貨號: 8270 尺寸: F 顏色: 紫 | 臺灣 | 製造商: 九美服飾有限公司 未標示地址及電話 (高雄市陽明路16巷32號1樓) | 銀坊百貨行 花蓮縣花蓮市明義街81號 03-8354573 | 1,280 | △中文標示 未標示製造商電話、地址。 纖維成分標示「絹100%」，非中文學名或慣用名稱。 (檢驗結果：蠶絲100%) 洗標為「」，與規定之文字說明「用四氯乙烯及所有編列於(F)字樣所使用溶劑的專業乾洗，並採標準乾洗程序。」不符 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 11 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 無 | 未標示 | 台鴻精品鞋業(花蓮分店) 花蓮縣花蓮市公正街6號 | 980 | △中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別。 洗標圖案為「」、「」，與規定之「」、「」不符。 纖維成分標示「100% SILK」，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：蠶絲 100%)。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 12 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 無 | 未標示 | 路得衣坊 花蓮縣花蓮市公正街6號 03-8360070 | 299 | △中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 13 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 尺寸: 190*145CM | 無 | 未標示 | 路得衣坊 花蓮縣花蓮市公正街6號 03-8360070 | 790 | △中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、生產國別。 纖維成分標示為「聚酯纤维」，未以繁體中文標示。 | 總評：○ ○游離甲醛 |

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 中國 大陸 | 未標示 | 花兔服飾店 花蓮縣花蓮市公正街23號 03-8326851 | 290 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 纖維成分標示「100% polyester 」，未以中文學名或慣用名稱標示(實際檢驗結果：聚酯纖維 100%) | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 15 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 中國 大陸 | 未標示 | 嬌點服飾 花蓮縣花蓮市公正街4-4號 03-8356875 | 980 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 生產國別僅標示China，未以繁體中文標示。 纖維成分標示「50% 真絲、50%羊毛」，「真絲」非中文學名或慣用名稱，且與檢測結果不一致。 檢測結果： ＊亞克力纖維 69.7% ＊蠶絲 21.6% ＊羊毛8.7% | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 16 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 日本 | 未標示 | 欣奇百貨 花蓮縣花蓮市公正街25號 03-8336233 | 120 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：尼龍 89.7%、金屬化纖維 10.3%)。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 17 | 未標示(四角 絲巾) | 未標示 | 未標示 | 無 | 未標示 | 林○○ 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段2號D3 03-8528528 | 40 | △中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。 | 總評：○ ○游離甲醛 |

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 未標示(絲巾) | 未標示 | 未標示 | 中國 大陸 | 未標示 | 林○○ 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段2號D3 03-8528528 | 70 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 洗標缺少乾燥圖案，如「」。 纖維成分標示「60% polyester 、40% Silk」，非中文學名或慣用名稱，且與檢測結果不一致。 檢測結果： ＊聚酯纖維 100% | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 19 | 休閒 圍巾 | 未標示 | 規格: 175×52cm 貨號: 6101132 | 中國 大陸 | 未標示 | 衣登寶精品服飾 花蓮縣花蓮市國富十街99號1樓 03-8576598 | 980 | △中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址。 僅標示「浙江杭州」，未正確標示生產國別。 標示內容(如纖維成分)為簡體中文，未用繁體中文標示。 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 20 | 皺摺 絲巾 | Seven Colover | 尺寸: 單一尺寸 | 中國 大陸 | 久吉國際有限公司 新北市板橋區中山路2段531巷3號1樓 02-89530345 | 愛買-遠百企業(股)公司花蓮分公司 花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓 03-8909070 | 99 | ○中文標示 | 總評：○ ○游離甲醛 |
| 21 | 素面金邊圍巾絲 | PNLP | 款號: 655-17802P-1200 尺寸:00 顏色:桃粉 | 中國 大陸 | 和朔有限公司 臺中市豐原區新生北路97號1F 04-25121588 | 瑞衣精品服飾 花蓮縣玉里鎮中正路107號 03-8885562 | 900 | △中文標示 尺寸或尺碼僅標示「SIZE. 00 (00-00)」，未正確標示。 洗標缺少水洗圖案，如「」。 乾燥圖案標示為「」，與規定之「」不符。 纖維成分標示「桑蠶絲50%、50%羊毛」，與檢測結果不一致。 檢測結果： ＊嫘縈 77.0% ＊蠶絲 19.7% ＊金屬化纖維 3.3% | 總評：○ ○游離甲醛 |

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」；依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測「纖維成分」。

（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值75 ppm以下。

（2）「纖維成分」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在百分之三以內，標示百分之百者無許可差。

2.中文標示初步查核：依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：

（1）國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。

（2）尺寸或尺碼。

（3）生產國別(製品主要製程地之生產國別)。

（4）纖維或羽絨成分。

（5）洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：

−以上（1）、（2）規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。

−以上（3）、（4）、（5）規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為外包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但配件類商品（包含圍巾、絲巾）或已附縫原出口國規定標示之進口商品，得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

3.本次檢驗共21件不同的絲巾。

（1）品質檢測結果：21件樣品檢測「游離甲醛」，全數符合國家標準之規定。

（2）標示查核：

- 「一般標示」計19件(項次7、20除外）不符合規定，不符合情形包括：未標示廠商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、纖維成分、生產國別；纖維成分未用中文學名或慣用名稱；標示內容未用繁體中文；洗標圖案漏標、錯標…等。

- 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計5件(項次1、2、15、18、21)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在百分之3以內之規定。