107年「塑膠娃娃」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	規格/ / 型號	生產國別	製造廠商（委製商） / （含地址）	進口商 / （含地址、電話）	陳售地點 （商店名稱、地址 / 、電話）	價格 / （單價）	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	塑膠玩具	168D	中國大陸	HINGTO INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. / 18/F ON HONG COMM BLDC 145 HENNESSY RD WANCHAI / HONG KONG	巧天工有限公司 / 桃園市龜山區華美街28號 / 03-3206110	大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 / 臺中市北區忠明路499號 / 04-24613181	75	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
2	Rik&Rok寶寶呀呀學語	748025	中國大陸	GI-GO TOYS FACTORY LTD. / FLATE,1/F., WAH FAI IND.BLDG.,4 SZE SHAN / STREET, YAU TONG, KOWLOON, HONG KONG.	大潤發流通事業股份有限公司 / 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 / 02-27952888	大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 / 臺中市北區忠明路499號 / 04-24613181	299	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
3	塑膠玩具	NO.CH823AB	中國大陸	JIAMEI (H.K.) CO., / RM 1103 YU SUNG BOON DINGLL TH VOCUX ROAD CENTRAL H.K.	鑫大原實業社 / 新北市新莊區新北大道4段346-3號 / 02-85220038	冠泰生活館有限公司 / 臺中市北區健行路835號 / 04-22077480	135	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:● / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」 / 軟塑膠(臉):膚色 / DEHP:31.21%>0.1% / 軟塑膠(手腳):膚色 / DBP:16.35%、DEHP:0.26% / 總合:16.61%>0.1% / 塑膠(身體):膚色 / DBP:0.14%>0.1%
4 / 符號「○」表示符合；「●」表示不符合	塑膠玩具 / （川劇變臉吊飾）	A-F6985	中國大陸	委製商 / 合奏實業有限公司 / 臺北市南港區昆陽街74號	合奏實業有限公司 / 台北市南港區昆陽街74號 / 02-26516667	富棋文化事業有限公司（金玉堂文具批發五權店） / 臺中市南屯區五權西路二段61號 / 04-24750286	69	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
5	迪士尼公主經典角色組	B5284AS01	中國大陸	HASBRO FAR EAST LTD. / Rm 1308 World Commerce Centre Harbour City, T.S.T. / Kowloon, Hong Kong	台灣孩之寶有限公司 / 臺北巿復興南路一段2號4樓 / 0800-058585	中友百貨公司 / 臺中市北區錦平里三民路3段161號 / 080-422-800	419	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
6	嗶啵發聲玩具 嬰兒超人	925558	中國大陸	BANDAI CO., LTD. / 1-4-8, KOMAGATA, TAITO-KU, TOKYO, JAPAN.	台灣萬代南夢宮有限公司 / 臺北市中山北路二段129號9樓 / 02-25214368	中友百貨公司 / 臺中市北區錦平里三民路3段161號 / 080-422-800	220	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
7	聖誕大遊行	PM05593	馬耳他共和國	GEOBRA BRANDSTATTER STIFTUNG & CO., KG / 80HF Industrial Estate, Hal-Far BBG 3000, Malta	麗嬰國際股份有限公司 / 臺北市內湖區南京東路6段346號5樓 / 02-27955120	中友百貨公司 / 臺中市北區錦平里三民路3段161號 / 080-422-800	476	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.「警告」字體未依規定大於5mm×5mm。 / 2.警告內容字體未依規定大於1.5mm×1.5mm。	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
8	塑膠合金玩具	DH-270301	中國大陸	SEA&SUN TOYS TRADE CO., LTD. / NO.1 RIGHT SIDE OF THE SHOW CENTER CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG CHINA	巨倫洋行 / 新北市新店區玫瑰路51巷16號 / 02-22157508	華駿圖書有限公司（諾貝爾圖書城旗艦店） / 臺中市西區公益路186號之2 / 04-23204007	650	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 警告內容字體未依規定大於1.5mm×1.5mm。	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
9	7.25吋語音小小兵混款2	20420	中國大陸	Super Technology Limited. / Suit #1203, Chinachem Golden Plaza,77 Mody Road, T.S.T. East, Kowloon, H.K.	伯寶行股份有限公司 / 新北市新莊區新樹路268巷18號 / 02-22027999	華駿圖書有限公司（諾貝爾圖書城旗艦店） / 臺中市西區公益路186號之2 / 04-23204007	499	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
10 / 符號「○」表示符合；「●」表示不符合	塑膠玩具	D6009B	中國大陸	YI FA TOYS / NO.69 Jiangdosiqu Yiwu Zhenjiang	一發洋行有限公司 / 新北市板橋區金門街31巷33號2樓 / 02-22963006	華駿圖書有限公司（諾貝爾圖書城旗艦店） / 臺中市西區公益路186號之2 / 04-23204007	99	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
11	玩具	386703	中國大陸	JINPIN / NO.7-8, NO.2 Lane, Xinghua Road, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Prov. China	傑立特實業有限公司 / 新北市板橋區懷仁街35巷2弄11號1樓 / 02-22223990	大買家股份有限公司大里國光分公司 / 臺中市大里區國光路二段710號 / 04-24810456	799	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「電驅動測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
12	兒童玩具	290128	中國大陸	金剛有限公司 / 廣東省汕頭市澄海區上埭二水廠西側二巷	聯昇興業有限公司 / 新北市五股區五工六路60號5樓 / 02-89903799	大買家股份有限公司大里國光分公司 / 臺中市大里區國光路二段710號 / 04-24810456	499	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
13	冰雪奇緣佳節冒險-艾莎娃娃	JA55080	中國大陸	Jakks Pacific(HK) Ltd. / 12/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, / Kowloon, Hong Kong	香港商振光玩具有限公司台灣分公司 / 臺北市大同區鄭州路139號10樓 / 02-25539369	福樂成玩具有限公司 / 臺中市東區旱溪街40號 / 04-22151598	1130	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
14	兒童玩具	126- / 3250168	中國大陸	天正玩具公司 / 廣東省汕頭市澄海區金泰2路1幢8樓	鑫冠宇有限公司 / 臺南市仁德區文華路2段1189之17號 / 06-2903040	冠麟國際開發有限公司 / 臺中市大里區大里路481巷2弄158號 / 04-24180288	16	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:● / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」 / 軟塑膠(臉):膚色 / DBP:0.23%、DEHP:23.80% / 總合:24.03%>0.1%
15 / 符號「○」表示符合；「●」表示不符合	露比娃娃派對公主	WI-DF / 8263	中國大陸	德發實業有限公司 / 揭陽市揭東月城德橋工業區	萬榮玩具有限公司 / 臺北市哈密街70之3號 / 02-25952258	冠麟國際開發有限公司 / 臺中市大里區大里路481巷2弄158號 / 04-24180288	440	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
16	塑膠玩具	XD17-3	中國大陸	委製商 / 藝順有限公司 / 臺北市大同區民權西路136號15之13	藝順有限公司 / 臺北市大同區民權西路136號15之13 / 02-85311229	冠麟國際開發有限公司 / 臺中市大里區大里路481巷2弄158號 / 04-24180288	88	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:● / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ●「塑化劑含量」 / 軟塑膠(臉):膚色 / DBP:0.06%、DEHP:23.26% / 總合:23.32%>0.1% / 軟塑膠(手腳):膚色 / DBP:0.13%、DEHP:13.82% / DINP:5.10% / 總合:19.05%>0.1%
17	瑪莎娃娃-23公分	109306372	中國大陸	Simba Toys HK Ltd. / 20/F, Prudential Tower, The Gateway, Harbour City, 21 Canton Rd., TST, Kowloon, Hong Kong	巨崗洋行股份有限公司 / 臺北市中山北路3段47號4樓402室 / 02-25988031	新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 / 臺中市西屯區臺灣大道3段3段301號 / 04-37022168	699	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
18	芭比Dreamtopia人物系列	DHM49	印尼	Mattel Asia Pacific Sourcing Limted. / 11/F South Tower World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, / Kowloon, HONG KONG	麗翔股份有限公司 / 臺北市內湖區陽光街321巷60號 / 02-87978598	新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 / 臺中市西屯區臺灣大道3段3段301號 / 04-37022168	399	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
19	POPO-CHAN娃娃	AI349	中國大陸	委製商: / 唯可有限公司 / 臺中市西屯區西屯路3段90-30巷6號	唯可有限公司 / 臺中市西屯區西屯路3段90-30巷6號 / 04-24520663	新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 / 臺中市西屯區臺灣大道3段3段301號 / 04-37022168	1770	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」
20	12吋柔軟娃娃（3色）	981435	中國大陸	GIGO TOYS FACTORY LTD. / 1202 HOUSTON CENTRE,63 MODY ROAD,TST, KOWLOON, HONG KONG.	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司 / 臺北市中山區新生北路二段28巷1號 / 0800-018098	野美國際開發股份有限公司 / 臺中市西屯區河南路3段120號 / 04-36068888	399	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評:○ / ○「物理性測試」 / ○「重金屬含量」 / ○「塑化劑含量」

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

1.品質檢測：依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」等國家標準檢測。
(1) 物理性測試：規定玩具結構特性之要求（如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等）。
(2) 電驅動性：應符合CNS 14276之規定，電力驅動之結構組合及以電力為功能之電驅動玩具之安全要求（熱與異常使用、機械強度及結構等測試）。
(3) 化學性測試：
A. 塑化劑含量測試：檢測須符合DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。
B. 重金屬含量測試：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：
元素 mg/kg(ppm)
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒
60	25	1000	75	60	90	60	500

2.標示查核，查核項目為：

 (1)商品檢驗標識或　　　　　　　 或

自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000 及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期【進口商品為進口日期】之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期【進口商品為進口日期】之月份；第五～七碼為流水號)。

中文標示
1. 玩具名稱。
2. 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。
3. 主要成分或材質。
4. 適用之年齡。
  1. 若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。
  2. 若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。
(a)圓圈及斜線必須為紅色。
(b)襯底必須為白色。
(c)不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。
(d)標誌直徑應為10 mm以上。
(e)斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。
1. 使用方法或注意事項。
2. 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。
G.	進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明說簡略。
H.	「警告」或「注意」二字字體應大於5mm x 5mm，內容文字1.5mm x 1.5mm。

3.本次檢驗件數共 20 件，生產國別為中國大陸18件、印尼1件、馬耳他共和國1件。
檢測結果為：
(1)品質部分
  1. 「物理性」及「電驅動性」:全數符合規定。
  2. 「化學性」部分:
a.「塑化劑含量」：計有3件（項次3、14及16），超過國家標準0.1﹪限量值規定。
b.「重金屬含量」：全數符合規定。

(2)中文標示及商品檢驗標識查核
1. 商品檢驗標識：全數符合規定。
2. 中文標示：計有2件（項次7及8）不符合規定，不符合情形包括「警告」字體未依規定大於5mm×5mm及警告內容字體未依規定大於1.5mm × 1.5mm。