107年度市售「兒童內褲」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格 / 型號	生產 / 國別	製造商、委製商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價 / /元)	中文標示 / 初步查核結果	品質檢測結果
1	復仇者聯盟系列兩入男童三角褲	MARVEL	貨號:ML-CF009 / 尺寸:S / 年齡:3-5歲 / 身高:105-115 cm / 腰圍:45-50 cm / 顏色:白色及淡藍色 / (2件1組)	臺灣	唐企國際股份有限公司 / 地址:新北市中和區中山路2段407號3樓 / 電話:(02)22261234	寶貝園童裝 / 地址:花蓮市和平路425號 / 電話:(03)8322200	110	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
2	男童內褲	UNIQLO	貨號:171-411078(83-06) / 身高:125-135 cm / 腰圍:53-59 cm / 顏色:藍、綠及鐵色 / (3件1組)	中國 / 大陸	臺灣優衣庫有限公司 / 地址:新北市板橋區縣民大道2段68號15樓 / 電話:(02)89532486	遠東百貨(股)公司花蓮和平分公司B1 (UNIQLO) / 地址:花蓮市和平路581號 / 電話:(03)8316702	390	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
3	男童內褲	PU KU Petit	型號:P24900 / 年齡:12(11-13歲) / 身高135-145 cm / 顏色:白色 / (3件1組)	臺灣	雪弘實業股份有限公司 / 地址:新北市五股區中興路1段8號8樓之7 / 電話:(02)89769359	泑儒婦嬰用品(竣崴商號) / 地址:花蓮縣吉安鄉建國路1段42號 / 電話:(03)8580139	108	△中文標示 / 外包裝之標示洗燙處理方法「手洗或機械洗」圖案標示為「」與規定「」不符，且欠缺「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」等圖案。	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
4 / 「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。	波力女童精梳純棉內褲	POLI	型號: NO.7215 / 尺寸:120 cm / 顏色:點點白及粉(2件1組)	臺灣	冠凱實業股份有限公司 / 地址:新北市中和區立德街26巷3號 / 電話:(02)22288068	寶雅花蓮中正店 / 地址:花蓮市中正路339-1號 / 電話:(03)8343322	135	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
5	--	Snoopy	型號:NO.823164 / 尺寸:M/L / 顏色:白色 / (2件1組)	(未標示)	儀大股份有限公司 / 地址:(未標示) / 電話:(06)2618138	獎金童裝 / 地址:花蓮市公正街29號 / 電話:(03)8320055	100	△中文標示 / 1.未標示製造商或進口商地址。 / 2.未標示生產國別。 / 3.洗燙處理方法:未標示「乾燥」及「熨燙及壓燙」等圖案，「手洗或機械洗」及「漂白」圖案分別標示為「、」與規定「、」不符。 / 4.纖維成分標示與檢驗結果不一致。 / 纖維成分標示:棉100% / 實際檢驗結果: / ＊聚酯纖維67.2 % / ＊棉32.8 %	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
6	--	Peppa Pig	尺寸:M / 年齡: 6-7歲 / 顏色:紅及藍色 / (2件1組)	中國 / 大陸	(未標示進口商名稱、地址、電話)	宜順兒童裝 / 地址:花蓮市公正街4-12號1樓 / 電話:(03)8345659	100	△中文標示 / 1.未標示進口商名稱、地址、電話。 / 2.未以中文標示纖維成分名稱及生產國別。 / 3.洗燙處理方法「乾燥」圖案標示為「」與規定不符。	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
7 / 「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。	亮亮森林女童三角內褲	KU KU / Duckbill	型號:KU2761 / 尺寸:4號 / 身高:115-125 cm / 年齡7-9歲 / 顏色:粉紅、淡藍及白色(3件1組)	臺灣	吉尼寶貝國際股份有限公司 / 地址:彰化市茄苳路2段290巷27號 / 電話:0800-223358	諾貝兒寶貝(股)吉安分公司 / 地址:花蓮縣吉安鄉中華路2段11號 / 電話:(03)8536772	231	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
8	波麗狗兒童內褲	Nice Wory	型號:2212 / 尺寸:XXL / 顏色:黑條紋及淡藍條紋(2件1組)	臺灣	福星內衣有限公司 / 地址:嘉義市大溪路238號之2 / 電話:05-2380919	優童嬰幼館 / 地址:花蓮市主學里中正路247號1樓 / 電話:(03)8352561	99	△中文標示 / 1.附縫之洗燙處理方法「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符。 / 2.附縫之洗燙處理方法標示「(不可熨燙)」與外包裝「(可120℃熨燙)」不一致，且欠缺外包裝所標之「(不可翻滾烘乾)」圖案。 / 3.纖維成分標示與檢驗結果不一致。 / 纖維成分標示: / 棉70 % / 聚酯纖維30 % / 實際檢驗結果: / ＊棉17.9 % / ＊聚酯纖維65.3 % / ＊嫘縈 16.8 %	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
9	男童內褲	ALAMODE	型號:3525 / 尺寸:10號 / 身高:125-135 cm / 顏色:藍及淡藍色(2件1組)	臺灣	亞蘭夢藤國際設計股份有限公司 / 地址:新北市中和區員山路504號7樓之2 / 電話:(02)22266406	幼幼童裝 / 地址:花蓮市中華路237號 / 電話:(03)8310024	288	△中文標示 / 附縫之洗燙處理方法標示「(30℃弱速短程洗滌)」及「(不可熨燙)」與外包裝「(以手洗)」及「(可150℃熨燙及壓燙)」不一致。	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
10 / 「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。	女三角內褲-繽紛世界	AJ Hippo	身高:120 cm / 年齡:7-8歲 / 顏色:粉紅碎花及白色(2件1組)	臺灣	福而美嬰童用品股份有限公司 / 地址:臺北市行愛路78巷28號3樓之3 / 電話:(02)87913372	童恩婦嬰用品專賣店 / 地址:花蓮市國聯里國聯二路116號1樓 / 電話:(03)8362658	224	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
11	Girls shorts	(未標示)	身高:140 cm / 年齡:6-7歲 / 顏色:白底花紋(2件1組)	中國 / 大陸	(未標示進口商名稱、地址、電話)	親親寶貝精品童裝 / 地址:花蓮市中山路422之6號1樓 / 電話:(03)8340652	100	△中文標示 / 1.未標示進口商名稱、地址、電話 / 2.吊牌未依規定標示洗燙處理方法。 / 3.纖維成分標示與檢驗結果不一致。 / 纖維成分標示: / 綿 100 % / 實際檢驗結果: / ＊棉93.2 % / ＊彈性纖維6.8 %	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
12	女童包褲	DK	身高:130 cm / 腰圍:85-93 / 顏色:白底粉紅碎花(2件1組)	臺灣	一王美內衣有限公司 / 地址:嘉義縣中埔鄉和美村後庄15號 / 電話:(05)2395571	志康聯合超市(股)公司瑞穗營業所 / 地址:花蓮縣瑞穗鄉中山路1段125號 / 電話:(03)8875227	109	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
13	兒童彈性平口褲	野狼	貨號:8858 / 尺寸:M / 顏色:黑色(2件1組)	中國 / 大陸	永淋企業有限公司 / 地址:新北市中和區中山路2段327巷13號 / 電話:(02)82452888	真的好五金百貨行 / 地址:花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路1段135號1樓 / 電話:0931****36	70	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
14	米奇女平口褲	MiCKEY MOUSE	貨號:92182 / 尺寸:XL / 顏色:粉底白點及水藍底白點(2件1組)	臺灣	(未標示製造商或委製商名稱、地址、電話) / 經銷商： / 天堂鳥企業有限公司 / 地址:新北市新莊區化成路275號 / 電話:(02)29972600	地址:花蓮縣瑞穗鄉中山路1段121號 / 電話:(03)8872407	100	△中文標示 / 1.未標示製造商或委製商名稱、地址、電話。 / 2.洗燙處理方法:附縫及吊牌「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符。	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
15 / 「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。	童內褲	黑格爾 / (HEGEL)	型號:6641 / 尺寸:S / 腰圍:62-70 cm / 顏色:藍底星及水藍底星(2件1組)	臺灣	廣大內衣有限公司 / 地址:臺南市東區勝利路447之1號 / 電話:(06)2003951	寶雅花蓮中山店 / 地址:花蓮市中山路269號 / 電話:(03)8316666	139	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
16	女童針織內褲	NET	型號:3-0210W117 / 尺寸:8 / 身高:125-135 cm / 臀圍:66-74 cm / 顏色:淡粉、淺灰及白色(3件1組)	中國 / 大陸	主富服裝股份有限公司 / 地址:臺北市松山區八德路3段20號2樓 / 電話:0800-211156	主富服裝(股)公司花蓮一店分公司 / 地址:花蓮市中正路581號 / 電話:(03)8345536	299	○中文標示	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
17	兒童內褲	小花雕	型號:2100 / 尺寸:140(L) / 顏色:淡粉、黃粉及橘粉(3件1組)	臺灣	徠達有限公司 / 地址:嘉義市民生南路841巷15號 / 電話:(05)2858161	一二三童裝 / 地址:花蓮縣玉里鎮和平路118號 / 電話:(03)8886877	100	△中文標示 / 纖維成分名稱標示「polyester吸排紗」與規定名稱「聚酯纖維」不符。	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
18	男童內褲	洋萌	型號:3605 / 尺寸:2XL / 身高:150 cm / 腰圍:80 cm / 顏色:淡藍白條紋、淡黃白條紋及白底花(3件1組)	(未標示)	(未標示製造商或進口商名稱、地址、電話)	宇宇精品童裝 / 地址:花蓮市大禹街59號 / 電話:(03)8350599	250	△中文標示 / 1.未標示製造商或進口商名稱、地址、電話。 / 2.未標示生產國別。 / 3.未以中文標示纖維成分名稱。	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料
19	Ladies Underwear	AnBei xiona	尺寸:XL / 顏色:淡粉及淡黃(2件1組)	(未標示)	(未標示製造商或進口商名稱、地址、電話)	知禹鞋店 / 地址:花蓮市大禹街49號 / 電話:(03)8321279	100	△中文標示 / 1.未標示製造商或進口商名稱、地址、電話。 / 2.未標示生產國別。 / 3.洗燙處理方法缺「乾燥」圖案。 / 4.纖維成分名稱標示「氨纶」與規定名稱「彈性纖維」不符。	總評:○ / ○游離甲醛 / ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) / ○禁用之偶氮色料

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。
備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」、「壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP)」及「禁用之偶氮色料」等項目。
（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值75 mg/kg以下。
（2）「壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)」及「壬基酚(NP)」項目：含量均不得超過1,000 mg/kg。
（3）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。
2.中文標示初步查核：
（1）依據「服飾標示基準」第3點規定應標示項目如下：
A國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。
B尺寸或尺碼。
C生產國別(製品主要製程地之生產國別)。
D纖維或羽絨成分。
E洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。
註：依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：
—以上A、B規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之，惟嬰兒衣物及內著類得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。
—以上C、D、E規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。
（2）「纖維成分及含量」項目：依據「服飾標示基準」規定，纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內，並依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測「纖維成分」及含量。
3.本次檢驗件數共19件。
（1）品質檢測結果：「游離甲醛」、「壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP)」及「禁用之偶氮色料」等檢測結果全數符合規定。
（2）中文標示初步查核：中文標示經初步查核計10件(項次3、5、6、8、9、11、14、17、18、19)不符合「服飾標示基準」之規定，不符合情形如下：
A項次3：外包裝之洗燙處理方法於「手洗或機械洗」圖案標示為「」與規定「」不符，且欠缺「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」等圖案。
B項次5：未標示製造商或進口商地址、生產國別，及洗燙處理方法之「乾燥」及「熨燙及壓燙」等圖案，另「手洗或機械洗」及「漂白」圖案分別標示為「、」與規定「、」不符；纖維成分標示與檢驗結果不一致。
C項次6：未標示進口商名稱、地址、電話；未以中文標示纖維成分名稱及生產國別，另洗燙處理方法「乾燥」圖案標示為「」與規定不符。
D項次8：附縫之洗燙處理方法於「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符，且洗燙處理方法標示「(不可熨燙)」與外包裝「(可120℃熨燙)」不一致，又欠缺外包裝所標之「(不可翻滾烘乾)」圖案，另纖維成分標示與檢驗結果不一致。
E項次9：附縫之洗燙處理方法標示「(30℃弱速短程洗滌)」及「(不可熨燙)」與外包裝「(以手洗)」及「(可150℃熨燙及壓燙)」不一致。
F項次11：未標示進口商名稱、地址、電話；吊牌未依規定標示洗燙處理方法，另纖維成分標示與檢驗結果不一致。
G項次14：未標示製造商或委製商名稱、地址、電話，另附縫及吊牌之洗燙處理方法於「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符。
H項次17：纖維成分名稱標示「polyester吸排紗」與規定名稱「聚酯纖維」不符。
I 項次18：未標示製造商或進口商名稱、地址、電話、生產國別，以及未以中文標示纖維成分名稱。
J 項次19：未標示製造商或進口商名稱、地址、電話、生產國別，及洗燙處理方法欠缺「乾燥」圖案，另纖維成分名稱標示「氨纶」與規定名稱「彈性纖維」不符。